Indonesia Australia Partnership for Skills Development

Batam Institutional Development Project

Paket Pembelajaran dan Penilaian

Kode Unit  : BSDC-0710

##### LAS TIG-A

##### (Tungsten Inert Gas Welding/GTAW-A)

( September 2001 )

bab 1     PenGANTAR	1

Selamat Berjumpa di Buku Pedoman ini !……………………………………………………..	1

Persyaratan Minimal Kemampuan Membaca, Menulis & Berhitung………………………..	1

Definisi	…………………………………………………………………………………………….1

Berapa Lama Mencapai Kompetensi ?………………………………………………………...	1

Simbol……………………………………………………………………………………………...	2

Terminologi……………………………………………………………………………………….	2

bab 2     ARAHAN BAGI pelatih	5

Peran Pelatih……………………………………………………………………………………...	5

Strategi Penyajian………………………………………………………………………………..	5

Alat bantu yang dibutuhkan untuk menyajikan kompetensi ini…………………………….	5

Peraturan…………………………………………………………………………………………	5

Sumber-sumber untuk Mendapatkan Informasi Tambahan………………………………..	6

bab 3     Standar Kompetensi	7

Judul Unit…………………………………………………………………………………………	7

Deskripsi Unit…………………………………………………………………………………….	7

Kemampuan Awal………………………………………………………………………………..	7

Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja………………………………………………..	7

Variabel……………………………………………………………………………………………	8

Pengetahuan dan Keterampilan Pokok………………………………………………………..	9

Konteks Penilaian………………………………………………………………………………	9

Aspek Penting Penilaian………………………………………………………………………..	9

Keterkaitan dengan Unit Lain………………………………………………………………….	10

Kompetensi Kunci yang akan Didemonstrasikan dalam Unit Ini………………………….	10

Tingkat Kemampuan yang Harus Ditunjukkan dalam Menguasai Kompetensi ini………	10

bab 4     Strategi penyajian	11

A.   Rencana Materi……………………………………………………………………………	11

B.   Cara Mengajarkan Standar Kompetensi…………………………………………………	13

C.   Materi Pendukung untuk Pelatih…………………………………………………………	18

Lembar Informasi	19

Tugas	42

Transparansi	73

Bab 5    CARA Menilai Unit Ini	87

Apa yang Dimaksud dengan Penilaian ?	87

Apa yang Dimaksud dengan Kompeten?	87

Pengakuan Kompetensi yang Dimiliki	87

Kualifikasi Penilai	87

Ujian yang Disarankan	88

Checklist  yang Disarankan Bagi Penil………………………………………………………..	95

Lembar Penilaian	96

# bab 1     PenGANTAR

## Selamat Berjumpa di Buku Pedoman ini !

Buku Paket Pembelajaran dan Penilaian ini menggunakan sistem pelatihan berdasarkan kompetensi untuk mengajarkan keterampilan ditempat kerja, yakni suatu cara yang secara nasional sudah disepakati untuk penyampaian keterampilan, sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam suatu proses pembelajaran. Penekanan utamanya adalah tentang apa yang dapat dilakukan seseorang setelah mengikuti pelatihan. Salah satu karakteristik yang paling penting dari pelatihan yang berdasarkan kompetensi adalah penguasaan individu secara aktual di tempat kerja.

Pelatih harus menyusun sesi-sesi kegiatannya sesuai dengan :

kebutuhan peserta pelatihan

persyaratan-persyaratan organisasi

waktu yang tersedia untuk pelatihan

situasi pelatihan.

Strategi penyampaian dan perencanaan sudah dipersiapkan oleh pelatih untuk peserta pelatihan. Masalah yang disarankan akan memberikan suatu indikasi tentang apa yang harus dicantumkan dalam program tersebut untuk memenuhi/mencapai  standar kompetensi.

Strategi pembelajaran dan penilaian yang dipersiapkan  dalam unit ini tidaklah bersifat wajib namun digunakan sebagai pedoman. Peserta pelatihan didorong untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman industri mereka. Contoh-contoh produk industri lokal atau hasil pengembangan sumber-sumber yang mereka miliki, dapat membantu dalam menyesuaikan materi dan memastikan relevansi pelatihan.

## Persyaratan Minimal Kemampuan Membaca, Menulis & Berhitung

Untuk melaksanakan pelatihan secara efektif dan agar dapat mencapai standar kompetensi diperlukan tingkat kemampuan minimal dalam membaca, menulis dan menghitung berikut:

| Kemampuan membaca dan menulis | Kemampuan baca, interpretasi dan membuat teks. Kemampuan menggabungkan informasi untuk dapat menafsirkan suatu pengertian |
| --- | --- |
| Kemampuan menghitung | Kemampuan minimal untuk menggunakan matematika dan simbol teknik, diagram dan terminologi dalam konteks umum dan yang dapat diprediksi serta dimungkinkan untuk mengkomunikasikan keduanya yaitu antara matematik dan teknik. |

## Definisi

Seseorang yang berkeinginan untuk memperoleh kompetensi seharusnya berkenan manamakan dirinya sebagai peserta latih. Dalam situasi pelatihan, anda dapat menepatkan diri sebagai siswa, pelajar atau sebagai peserta, sehingga seorang pengajar (instruktur) kompetensi ini adalah sebagai pelatih. Sebaliknya, dalam situasi pelatihan anda juga dapat ditempatkan sebagai guru, mentor, tutor fasilitator atau sebagai supervisor.

## Berapa Lama Mencapai Kompetensi ?

Dalam sistem pelatihan berdasarkan kompetensi, fokusnya harus tertuju kepada pencapaian suatu kompeterisi/keahlian, bukan pencapaian pada pemenuhan waktu tertentu; dengan demikian dimungkinkan peserta pelatihan yang berbeda memerlukan waktu yang berbeda pula untuk mencapai suatu kompetensi tertentu.

## Simbol

Dalam keseluruhan paket pelatihan akan kita lihat beberapa simbol. Berikut penjelasan tentang simbol :

| Simbol | Keterangan |
| --- | --- |
| HO | Handout ( Pegangan Peserta ) |
| OHT | Overhead Transparansi yang dapat digunakan dalam penyampaian materi pelatihan |
| Penilaian | Penilaian kompetensi yang harus dikuasai |
| Tugas | Tugas / kegiatan atau aktivitas yang harus diselesaikan. |

## Terminologi

Akses dan Keadilan

Mengacu kepada fakta bahwa pelatihan harus dapat diakses oleh setiap orang tanpa memandang umur, jenis kelamin, sosial, kultur, agama atau latar belakang pendidikan.

Penilaian

Proses formal yang memastikan pelatihan memenuhi standard-standard yang dibutuhkan oleh industri. Proses ini dilaksanakan oleh seorang penilai yang memenuhi syarat (cakap dan berkualitas) dalam kerangka kerja yang sudah disetujui secara Nasional.

Penilai

Seseorang yang telah diakui/ditunjuk oleh industri untuk menilai/menguji para tenaga kerja di suatu area tertentu.

###### Kompeten

Mampu melakukan pekerjaan dan memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif ditempat kerja serta sesuai dengan standard yang sudah ditetapkan.

###### Pelatihan Berdasarkan Kompetensi

Pelatihan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menguasai suatu kompetensi/ keahlian secara terukur dan mengacu pada standard yang sudah ditetapkan.

Aspek Penting Penilaian

Menerangkan fokus penilaian dan poin-poin utama yang mendasari suatu penilaian.

Konteks Penilaian

Menetapkan dimana, bagaimana dan dengan metode apa penilaian akan dilaksanakan.

Elemen Kompetensi

Elemen atau Sub-Kompetensi adalah keterampilan-keterampilan yang membangun suatu unit kompetensi.

Acuan Penilaian

Acuan penilaian adalah garis pedoman tentang bagaimana sebuah unit kompetensi harus dinilai.

Adil

Tidak merugikan para peserta tertentu.

Fleksibel

Tidak ada pendekatan tunggal terhadap penyampaian dan penilaian unjuk kerja dalam sistem pelatihan berdasarkan kompetensi.

Penilaian Formatif

Kegiatan penilaian berskala kecil yang dilakukan selama pelatihan, yaitu untuk membantu dalam memastikan bahwa pelajaran dilaksanakan secara baik dan adanya umpan balik kepada peserta tentang kemajuan yang mereka capai.

Kompetensi Kunci

Kompetensi yang menopang seluruh unjuk kerja dalam suatu pekerjaan. Ini meliputi:  mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasikan dan mengkomunikasikan ide-ide dan informasi, merencanakan dan mengorganisasikan aktifitas, bekerja dengan orang lain dalam sebuah tim, memecahkan masalah penggunaan teknologi, menggunakan ide-ide teknik-matematis .

Kompetensi-kompetensi ini digolongkan ke dalam  tingkat yang berbeda sebagai berikut:

| Tingkat kemampuan yang harus ditunjukkan dalam menguasai kompetensi ini |
| --- |
| Tingkat | Karakteristik |
| 1 | Tugas-tugas rutin dalam prosedur sudah tercapai dan secara periodik kemajuannya diperiksa oleh supervisor. |
| 2 | Tugas-tugas yang Iebih luas dan lebih kompleks dengan peningkatan kemampuan diri untuk menangani pekerjaan secara otonomi. Supervisor melakukan pengecekan-pengecekan atas penyelesaian pekerjaan. |
| 3 | Bertanggung jawab atas aktifitas-aktifitas yang kompleks dan non-rutin yang diarahkan dan bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. |

Strategi Penyajian

Strategi panyajian adalah dengan menyediakan informasi yang diperlukan tentang bagaimana melaksanakan pelatihan berdasarkan program yang dilaksanakan di tempat kerja dan/atau di tempat pelatihan/ organisasi yang bersangkutan.

Keterkaitan dengan Unit Lain

Menerangkan peran suatu unit dan tempatnya dalam susunan kompetensi yang ditetapkan oleh industri. Hal ini juga memberikan pedoman tentang unit lain yang dapat dinilai bersama.

Standar Kompetensi Nasional

Kompetensi-kompetensi yang sudah disepakati secara nasional dan standar-standar penampilan kerja yang dijadikan acuan oleh segala fihak dalam melakukan suatu pekerjaan.

Kriteria Unjuk kerja

Kriteria-kriteria atau patokan yang digunakan untuk menilai apakah seseorang sudah mencapai suatu kompetensi dalam suatu unit kompetensi.

###### Variabel

Penjelasan tentang rincian tempat pelatihan dengan perbedaan konteks yang mungkin dapat  diterapkan pada suatu unit kompetensi tertentu.

Reliabel

Menggunakan metode-rnetode dan prosedur-prosedur yang menguatkan terhadap standar kompetensi dan tingkatannya diinterpretasikan serta diterapkan secara konsisten kepada seluruh konteks dan seluruh peserta pelatihan.

Valid

Penilàian terhadap fakta-fakta dan kriteria unjuk kerja yang sama akan menghasilkan hasil akhir penilaian yang sama dari penilai yang berbeda.

Pengakuan Kemampuan yang Dimiliki (RCC- Recognition of Current Competence)

Pengakuan akan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan sesseorang yang telah dicapainya. (lihat RPL)

Pengakuan Terhadap Pengalaman Belajar (RPL- Recognition of Prior Learning)

Pengakuan terhadap hasil belajar sebelum mempelajari suatu unit kompetensi untuk mendukung pencapaian unit kompetensi tersebut. Hal tersebut biasanya adalah kompetensi yang berkaitan dengan standar kompetensi industi dan juga berkaitan dengan pembelajaran dan pelatihan sebelumnya. (lihat RCC)

###### Penilaian Sumatif

Penilaian ini dilakukan setetah pelatihan unit kompetensi selesai, yakni untuk memastikan bahwa peserta pelatihan sudah mencapai kriteria unjuk kerja.

Peserta

Orang yang menerima / mengikuti  pelatihan.

###### Pelatih

Orang yang memberikan pelatihan.

Pengetahuan dan Keterampilan Pokok

Definisi atau uraian tentang keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu keahlian/keterampilan pada tingkat yang telah ditetapkan

Deskripsi Unit

Gambaran umum tentang program pembelajaran/ kompetensi yang hendak dicapai.

# bab 2     ARAHAN BAGI pelatih

## Peran Pelatih

Salah satu peran anda sebagai pelatih atau guru adalah memastikan standar pelayanan yang tinggi melalui pelatihan yang efektif. Untuk memastikan bahwa anda siap bekerja pada  kompetensi ini dengan peserta pelatihan, pertimbangkanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

Seberapa yakin anda tentang pengetahuan dan ketrampilan anda sendiri yang dibutuhkan untuk menyampaikan setiap elemen?

Apakah ada informasi atau peraturan baru yang mungkin anda butuhkan untuk diakses sebelum anda memulai pelatihan?

Apakah anda merasa yakin untuk mendemonstrasikan tugas-tugas praktik?

Apakah anda akan sanggup menerangkan secara jelas tentang pengetahuan pendukung yang dibutuhkan oleh peserta pelatihan untuk melakukan pekerjaan mereka secara tepat?

Apakah anda menyadari ruang Iingkupan situasi industri dimana kompetensi ini  mungkin diterapkan?

Apakah anda menyadari tentang bahasa, kemampuan membaca dan menulis serta ketrampilan memahami dan menggunakan matematika peserta pelatihan yang dibutuhkan untuk mendemonstrasikan kompetensi dalam  standard kompetensi ini ?

Apakah anda menyadari tentang kemampuan membaca gambar peserta pelatihan yang dibutuhkan untuk mendemonstrasikan kompetensi dalam  standard kompetensi ini ?

Sudahkah anda pertimbangkan isu-isu yang wajar dan dapat diterima  dalam merencanakan penyampaian program pelatihan ini?

## Strategi Penyajian

Variasi kegiatan pelatihan yang disarankan untuk penyampaian kompetensi ini meliputi :

pengajaran ( tatap muka )

tugas-tugas praktik

tugas-tugas proyek-proyek

studi kasus

melalui media (video, referensi, dll )

Pelatih harus memilih strategi pelatihan yang Iayak untuk kompetensi yang sedang diberikan, baik situasi maupun kebutuhan pesertanya. Contohnya, jika praktik industri atau magang tidak memungkinkan, beragam simulasi, demonstrasi  dan penggunaan multi media mungkin cukup memadai.

## Alat bantu yang dibutuhkan untuk menyajikan kompetensi ini

Ruang kelas atau ruang belajar memenuhi syarat minimum untuk penyampaian teori kepada peserta pelatihan, papan tulis, OHP dan kelengkapannya, flip chart dan kelengkapannya, dan alat-alat lain yang diperlukan.

## Peraturan

Perhatikan peraturan-peraturan atau hukum yang relevan serta panduan yang dapat mempengaruhi kegiatan anda, dan yakinkan bahwa peserta pelatihan anda mengikutinya.

## Sumber-sumber untuk Mendapatkan Informasi Tambahan

Sumber-sumber informasi meliputi beberapa kategori berikut ini :

Sumber bacaan yang dapat digunakan  :

| Judul: | General Welding |
| --- | --- |
| Pengarang: | Charles A. Edgin |
| Penerbit: | John Wiley & Sons |
| Tahun Terbit: | 1982 |
| Judul: | Gas Tungsten Arc welding 1 NF03 |
| Pengarang: | TAFE |
| Penerbit: | benchmark |
| Tahun Terbit: | 1998 |
| Judul: | The Procedure Handbook of Arc Welding |
| Pengarang: | The Lincoln Electric Company |
| Penerbit: | The Lincoln Electric Company |
| Tahun Terbit | 1973 |

# bab 3     Standar Kompetensi

Dalam sistem pelatihan, Standar Kompetensi diharapkan dapat menjadi panduan bagi  peserta pelatihan atau siswa untuk dapat :

mengidentifikasikan apa yang harus dikerjakan peserta pelatihan

mengidentifikasikan apa yang telah dikerjakan peserta pelatihan

memeriksa kemajuan peserta pelatihan

meyakinkan bahwa semua elemen ( Sub-Kompetensi ) dan kriteria unjuk kerja telah dimasukkan dalam pelatihan dan penilaian.

## Judul Unit

Las TIG-A

## Deskripsi Unit

Unit ini merupakan unit dasar  yang bertujuan untuk mempersiapkan seorang teknisi las yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tentang proses pengelasan baja karbon ,stainless steel, lembaran alumunium dengan sambungan fillet dan butt pada posisi bawah tangan (flat position)  dengan menggunakan gas tungsten arc welding (GTAW) yang sesuai dengan standar kualitas pengelasan

## Kemampuan Awal

Peserta pelatihan harus telah memiliki kemampuan awal berikut :

Las Busur Manual-IIIC (SMAW III C)

## Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja

| Sub Kompetensi / Elemen | Kriteria Unjuk Kerja |
| --- | --- |
| Mengidentifikasi peralatan Pengelasan Tungsten InertGas | Peralatan pengelasan Tungsten Inert Gas dari daftar Fungsi dari setiap bagian kelengkapan GTAW dilapangan yang diidentifikasi dan ditetapkan Mengatur prosedur pengelasan GTAW berdasarkan urutan |
| 2.0 Menggambarkan secara garis besar tentang prinsip pengelasan dengan GTAW | Jenis dan besaran arus lisrik yang tepat untuk diseleksi dalam dilaksanakan Jenis elektroda diperiksa dan dipilih Persiapan elektroda dilakukan keuntungan sifat gas pelindung (murni) dan gas campuran yang digunakan untuk pengelasan tungsten inert gas (GTAW) didaftar Bahaya dalam pengelasan tungsten inert gas didaftar |
| 3.0 Mengidentafikasi prosedur pengelasan dalam posisi bawah tangan | Teknik memempersiapkan bahan.dilakukan Metoda dan urutan pengelasan pada posisi bawah tangan dijelaskan |
| Pelaksanaan penyambungan dengan butt dan fillet pada posisi bawah tangan dalam baja karbon, stainless steel dan lembar alumunium ( tebal1- 3 mm) | Tindakan pencegahan keselamatan kerja diobservasi. Mengatur mesin las juga periksa.kelengkapannya sesuai dengan lingkungan tempat kerja. Merakit bahan yang dilas/kelurusan disesuaikan dengan spesifikasi yang diinginkan,dilakukan. Melakukan pengelasan dengan menggunakan peralatan keselamatan kerja prosedurnya, ditentukan. Membersihkan hasil pengelasan sesuai dengan standar prosedur pelaksanaan, dilakukan. |

## Variabel

Unit ini bermaksud untuk pelaksanaan perakitan atau pemeliharaan lingkungan disemua sektor pekerjaan logam Sasarannya adalah segala macam pekerjaan bengkel pada industri-industri manufaktur di lingkungan Pulau Batam dan Bintan serta Indonesia umumnya. Jenis dan bentuk pekerjaan logam yang mengandung karbon, stainless steels dan alumunium untuk pekerjaan fabrikasi ringan . Persiapan pengelasan dilakukan secara minimal alat pembersih secara umu dengan mengguanakan kikir dan mesin gerida Prosedur pengelasan termasuk pengaturan amper, massa, ketajaman ujung elektroda dan lain-lain. Kualitas pengelasan sesuai dngan standar dari Depnaker atau Asosiasi Pengelasan Indonesia ( API ) Pengulangan pekerjaan dengan menggunakan alat pemotongan dengan plasma atau alat tangan dan mesin yang menggunakan tangan ( Grida atau pemotongan yang mengunakan disk) . Keperluan untuk kesehatan dan keamanan dalam bekerja: Pakaian kerja yang nyaman,alas kaki, pelindung kepala (helmet) dan atau kaca mata da peredam suara (ear Protection) disesuaikan dengan kebutuhan Kebutuhan keselamatan dan kesehatan dengan ventilasi yang cukup memadai atau sistem penyedotan udara (exhaust system). Penerangan yang memadai sesuai dengan kebutuhan

## Pengetahuan dan Keterampilan Pokok

Pokok-pokok pengetahuan dan keterampilan yang harus dinilai penguasaan dan penampilannya adalah sebagai berikut : Peralatan las TIG: - Mesin las TIG - Unit pendingin - Penghubung dari sirkit kedua - Mulut pembakar - Pengaturan arus listrik I Prinsip-prinsip operasional: - Menyeleksi jenis aliran listrik - polarity - Pengaturan mesin las - Elektroda tungsten - Gas pelindung Prosedur pengelasan pada posisi bawah tangan ( flat position): - Persiapan bahan - Metoda pengelasan (arah, posisi mulut pembakar, gerakan dan lain-lain) -Urutan pengelasan Jalur las tanpa dan pakai bahan tambah pengelasan pada baja karbon posisi bawah tangan dengan tebal pelat 1 – 3mm . Sambungan tumpul dan fillet pada stainless steel posisi bawah tangan dengan tebal pelat 1 – 3 mm - Sambungan I (square Joint) - Sambungan sudut luar ( 1 F ) - Sambungan tumpang ( 1 F ) - Sambungan T ( 1F ) Sambungan tumpul dan Fillet pada aluminum posisi bawah tangan dengan tebal pelat 1 – 3 mm - Sambungan I ( Square joint) - Sambungan sudut luar (1 F) - Sambungan tumpang (1 F - Sambungan T (1 F)

## Konteks Penilaian

Unit ini dapat dilakukan penilaiannya oleh lembaga pelatihan, asosiasi atau industri tempat bekerja. Penilaian seharusnya meliputi penilaian kemampuan praktik/unjuk kerja dan penilaian pokok-pokok pengetahuan dengan beberapa metoda penilaian.

## Aspek Penting Penilaian

Fokus penilaian unit ini akan tergantung pada kebutuhan sektor industri yang mencakup dalam program pelatihan, yaitu : Adanya integrasi antara teori-praktik. Penekanan pelatihan adalah prosedur-prosedur dan teknik-teknik yang benar disamping hasilnya. Metode-metode penilain sebaiknya terdiri dari proses dan hasil. Aplikasi seharusnya berhubungan dengan kegiatan manufaktur dan perawatan.

## Keterkaitan dengan Unit Lain

Unit ini merupakan unit dasar yang membekali pengetahuan dan keterampilan untuk seluruh proses las busur manual yang akan dipelajari pada tingkat berikutnya.

Perlu hati-hati dalam pengembangan pelatihan untuk memenuhi persyaratan pelatihan unit ini. Untuk pra-pelatihan kejuruan secara umum, lembaga pelatihan harus menyediakan program pelatihan yang dapat mencakup semua industri agar tidak terjadi prasangka hanya untuk satu sektor industri saja. Kondisi unjuk kerja akan membantu memenuhi maksud ini.. Sedangkan untuk penyelenggaraan pelatihan bagi industri yang khusus, perlu diupayakan pelatihan khusus juga agar apa yang dibutuhkan industri tersebut dapat dipenuhi.

## Kompetensi Kunci yang akan Didemonstrasikan dalam Unit Ini

| Kompetensi Umum dalam Unit Ini | Tingkat | Kompetensi Umum dalam Unit Ini | Tingkat |
| --- | --- | --- | --- |
| Mengumpulkan, Mengelola dan Menganalisa Informasi | 3 | Menggunakan Ide-ide dan Teknik Matematika | 1 |
| Mengkomunikasikan Ide-ide dan Inforrnasi | 3 | Memecahkan Masalah | 3 |
| Merencanakan dan Mengorganisir Aktifitas-aktifitas | 3 | Menggunakan Teknologi | 1 |
| Bekerja dengan Orang Lain dan Kelompok | 2 |  |  |

## Tingkat Kemampuan yang Harus Ditunjukkan dalam Menguasai Kompetensi ini

| Tingkat | Karakteristik |
| --- | --- |
| 1 | Melakukan tugas-tugas rutin berdasarkan prosedur yang baku dan tunduk pada pemeriksaan kemajuannya oleh supervisor. |
| 2 | Melakukan tugas-tugas yang Iebih luas dan lebih kompleks dengan peningkatan kemampuan untuk pekeijaan yang dilakukan secara otonom. Supervisor melakukan pengecekan-pengecekan atas penyelesaian pekerjaan. |
| 3 | Melakukan aktifitas-aktifitas yang kompleks dan non-rutin, yang diatur sendiri dan bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. |

# bab 4     Strategi penyajian

## A.   Rencana Materi

Catatan:  1.	Penyajian bahan, pengajar, peserta dan penilai harus yakin dapat memenuhi seluruh rincian yang tertuang dalam standar kompetensi.

2.	Isi perencanaan merupakan kaitan antara kriteria unjuk kerja dengan pokok-pokok keterampilan dan pengetahuan .

| Elemen | Kriteria Unjuk Kerja | Topik Pelatihan | Kegiatan | Tampilan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mengidentifikasi peralatan Pengelasan Tungsten InertGas | 1.1 Peralatan pengelasan Tungsten Inert Gas dari daftar 1.2 Fungsi dari setiap bagian kelengkapan GTAW dilapangan yang diidentifikasi dan ditetapkan 1.3 Mengatur prosedur pengelasan GTAW berdasarkan urutan | Identifikasiperalatan: - Jenis dan fungsi kelengkapan peralatan mesin las TIG - Pemasangan kelengkapan peralatan las - Sistem pendinginan pada mesin las - Metoda pengelasan- | Penyajian Tanya-jawab Diskusi Latihan Tutorial | Handout OHT Lembar tugas Soal-soal |
| 2.0 Menggambarkan secara garis besar tentang prinsip pengelasan dengan GTAW | 2.1 Jenis dan besaran aliran lisrik yang tepat untuk menyeleksi kesalahan dalam pelaksanaan 2.2 Jenis elektroda diperiksa dan dipilih 2.3 Persiapan elektroda dilakukan 2.4 Keuntungan gas pelindung yang digunakan untuk pengelasan tungsten inert gas (GTAW) didaftar 2.5 Bahaya dalam pengelasan tungsten iner gas didaftar | - Pengaturan besaran aliran listrik untuk pengelasan - Jenis- elektroda dengan sifatnya - Memilih elektroda - Ukuran elektroda yang digunakan - Jenis gas yang digunakan - Kesehatan dan keselamatan kerja | Penyajian Tanya jawab Tutorial | Handout OH Soal-soal |
| 3.0 Mengidentafikasi prosedur pengelasan dalam posisi bawah tangan | 3.1 Teknik memempersiapkan bahan.dilakukan 3.2 Metoda dan urutan pengelasan pada posisi bawah tangan dijelaskan | - Mengukur dan memotong bahan praktek - Teknik las catat - Gerakan elektroda dan bahan tambah | Penyajian Tanya jawab Latihan Tutorial | Handout OHT Lembar tugas |
| 4.0 Pelaksanaan penyambungan dengan butt dan fillet pada posisi bawah tangan dalam baja karbon, stainless steel dan lembar alumunium ( tebal1- 3 mm) | 4.1 Tindakan pencegahan keselamatan kerja diobservasi 4.2 Mengatur mesin las juga periksa.kelengkapannya sesuai dengan lingkungan tempat kerja 4.3 Gabungkan bahan/luruskan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan 4.4 Bersihkan permukaan hasil pengelasan sesuai dengan standar prosedur operasional | Persiapan sambungan.pada baja karbon,Stainless steel dan alumunium untuk : - Membersihkan permukaan dan bagian sisi pelat yang akan di sambung - Cara menghidari terjadinya oksidasi udara luar terhadap pelat - Mengatur tekanan gas argon sebagai pelindung terjadinya oksidasi - Memilih dan menyiapkan bahan tambah (filler rod ) - Mengatur amper listrik pada mesin las Pengelasan pada baja karbon. Stainless steel dan alumunium posisi bawah tangan dengan pekerjaan : - Jalur lurus (rigi-rigi las ) - Sambungan I - Sambungan sudut luar -Sambungan tumpang Teknik membersihkan permukaan hasil mengelas | Tanya jawab Diskusi Demonstrasi Praktik Tutorial | Handout OHT Lembar tugas |

## B.   Cara Mengajarkan Standar Kompetensi

Sesi ini menunjukkan hand-out, tugas / praktik dan transparansi  yang cocok/sesuai dengan standar kompetensi.

| Keterampilan, pengetahuan dan sikap seperti apakah yang saya inginkan untuk dimiliki siswa.? | Bagaimana saya akan menyampaikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada siswa? |
| --- | --- |
| 1.1 Peralatan pengelasan Tungsten Inert Gas dari daftar | Instruktor menjelaskan tentang jenis perlatan las tungsten inert gas HO 2 sd 4 OHT 1 sd 2 |
| 1.2 Fungsi dari setiap bagian kelengkapan TIG dilapangan yang diidentifikasi dan ditetapkan | Instruktor menerangkan fungsi dan bagian-bagian kelengkapan pada mesin las HO 5 s.d 6 OHT 3 sd 7 Tugas 1 |
| 1.3 Mengatur prosedur pengelasan GTAW berdasarkan urutan | Instruktor menerangkan tentang pemasangan kelengkapan berdasarkan urutan prosedur pengelasan HO 6 sd 8 OHT 5 |
| 2.1 . Jenis dan besaran arus lisrik yang tepat untuk diseleksi dalam dilaksanakan | Instruktor menerangkan jenis dan besaran arus listrik yang dipergunakan dalam pengelasan. HO 6 s.d 10 . OHT 4 & 10 Tugas 1 & 2 |
| 2.2 Jenis elektroda diperiksa dan dipilih | Instruktor menjelaskan pengertian tentang.jenis-jenis elektroda HO 12 sd 14 OHT 9 |
| 2.3 Persiapan elektroda dilakukan | Instruktor menjelaskan tentang.peralatan dan teknik membuat ujung elektroda dalam berbagai bentuk HO 13 sd 14 OHT 10 |
| 2.4 keuntungan sifat gas pelindung (murni) dan gas campuran yang digunakan untuk pengelasan tungsten inert gas (GTAW) didaftar . | Instruktor menjelaskan macam-macam keuntungan dari jenis elektroda yang digunakan HO 9 sd 10 OHT 6 sd 8 Tugas 2 |
| 2.5 Bahaya dalam pengelasan tungsten inert gas didaftar. | Instruktor menugaskan mengidentifikasi bahaya dalam pengelasan Instruktor menugasakan memakai perlatan keselamatan kerja pengelasan Tungsten Inert Gas Tugas 3 |
| 3.1 Teknik memempersiapkan bahan.dilakukan | Instruktor memberikan penjelasan tentang teknik mempersiapkan bahan HO 15 OHT 11 Tugas 2 |
| 3.2 Metoda dan urutan pengelasan pada posisi bawah tangan dijelaskan | Instruktor menjelaskan tentang metoda dan urutan pengelasan di bawah tangan HO18 sd 19 Tugas |
| 4.1 Tindakan pencegahan keselamatan kerja diobservasi | Instruktor memberikan tugas dalam mengobservasi linkungan kerja yang aman dan nyaman Tugas 3 |
| 4.2 Mengatur mesin las juga periksa kelengkapannya sesuai dengan lingkungan tempat kerja. | Instruktor memberikan penjelasan tentang mengatur amper yang digunakan untuk masing jenis logam yang dilas Peserta memilih dan menentukan elektroda dan daya yang digunakan yang akan dipakai pada tugas-tugas praktik. HO 15 Tugas 2 |
| 4.3 Merakit bahan yang dilas/kelurusan disesuaikan dengan spesifikasi yang diinginkan,dilakukan. | Instruktor memberikan contoh-contoh penerapan ( mendemonstrasikan ) Peserta ditugasi untuk melakukan/ berlatih mengelas pelat baja karbon posisi di bawah tangan dan horizontal dengan mengacu pada lembaran kerja. HO 18 sd 22 Tugas 4 sd 13 |
| Benda hasil las dibersihkan sesuai standar prosedur operasional. | Instruktor memberikan contoh-contoh penerapan ( mendemonstrasikan ) dan peserta ditugasi untuk membersihkan benda kerja sebelum diserahkan pada instruktor. Tugas 4 s.d.13 |

## C.   Materi Pendukung untuk Pelatih

Materi pendukung bagi guru dibagi dalam tiga hal, yaitu:

1.  	Lembar Informasi (Handout) : Merupakan pegangan peserta pelatihan yang berisi materi/teori penunjang dan informasi yang sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang melingkupinya.

2.	Tugas  : Merupakan latihan keterampilan praktik yang harus dicapai berkenaan dengan kemampuan yang sesuai dengan rincian kompetensi pada deskripsi unit.

3.	Transparansi (Overhead Transparancy /OHT) : Isinya melingkupi setiap kriteria unjuk kerja yang dilengkapi dengan pokok-pokok sajian dan/ atau gambar-gambar yang diperlukan untuk penyampaian materi.

| Lembar Informasi | HO 1 |
| --- | --- |

##### LAS TIG-A

##### (Tungsten Inert Gas Welding/GTAW-A)

BSDC-0710

Nama  Peserta	: ……………………

No. Identitas 	: ………..…

HO 2

1.PENDAHULUAN

Pengelasan dengan gas pelindung Argon (Tungsten Iner Gas) Merupakan salah satu pengembangan dari pengelasan yang telah ada yaitu pengembangan dari pengelasan secara manual yang khususnya untuk pengelasan non ferro (alumunium, magnesium kuningan dan lain-lain, baja spesial (Stainless steel)  dan logam-logam  anti korosif.lainnya

Juga Pengelasan Tungsten Inert Gas (TIG) ini tidak menggunakan  proses elektroda sekali habis (non consumable electrode) , Temperatur yang dihasilkan dari proses pengelasan ini adalah 30.000 0 F atau 16.648 0 C dan fungsi gas pelindung adalah untuk menghidari terjadinya oksidasi udara luar terhadap cairan logam yang dilas, maka menggunakan gas Argon, helium murni atau campuran salah satu sifat dari gas ini adalah bukan merupakan bahan b akar,melainkan sebagai gas pelindung. Pengelasan Tungsten Inert Gas (TIG) merupakan pengelasan yang sangat tinggi qualitasnya,juga dapat meningkatkan :

- Kontrol yang sangat baik terhadap kemampuan adanya perubahan arus listrik dalam pengelasan

- Hasil pengelasan pada sambungan secara visual sangat baik

- Ujung elektroda terpusat pada bagian yang akan di las

Pengertian dari pengelasan Tungsten Inert Gas .

Tengsten  -  suatu logam yang digunakan untuk elektroda yang tidak mencair pengelasan (non cosumable), fungsinya hanya menghubungkan arus listrik dari sumber daya ke logam yang berbentuk busur panas

Inert          -  tidak giat (aktip)

Gas          - bahan salutan yang melindungi busur dan daerah cairan logam

Gambar 1 : proses pengelasan dengan TIG

HO 3

2.Peralatan Pengelasan

2.1 Unit Tenaga (Power Supply Unit)

Gambar 2 : Mesin las Tungsten Inert Gas (TIG)

Karakteristik penggunaan unit tenaga listrik yang diberikan bisa dilakukan, apabila :

- Open circuit harus antara 50 volts sampai dengan 100 volts.

- Aliran yang dipergunakan antara 50 amp sampai dengan 250 amp dan bisa diatur sesuai dengan keperluan dengan memutarkan alat kontrol (Current Control) dan ada juga mesin yang mengunakan alat kontrol yang menggunakan remote yang dioperasikan dengan cara injakan kaki.

- Mesin las Tungsten Inert Gas (TIG) yang modern sudah menggunakan arus AC/DC dan diatur dengan menggunakan kaki, juga mesin las ini bisa dioperasikan secara multi fungsi yaitu : bisa digunakan untuk pengelasan las busur manual (MAW) dan Pengelasan dengan TIG

HO 4

Karakteristik pengelasan.

Secara operasional mesin las TIG menggunakan 3 macam proses yaitu :

- Alternating Curent High Frequency (ACHF)

- Direct Current Straight Polarity (DCSP)

- Direct Current Reverse Polarity (DCRP)

2.1.1.Penggunaan dengan Alternating Current High Frequency (ACHF)

( Penyalaan busur dan operasional pengelasan

- busur akan menyala apabila ada sentuhan dengan benda kerja

- Dengan sentuhan elektroda pada bagian benda kerja  maka elektroda akan menunjukan keadaan panas hal inlah akan terjadi awal pengelasan dengan las busur dalam penyambungan.

- Sebagai 0dasar dalam awal terjadinya daerah pencairan logam terbentuk, maka bahan tambah dipanaskan sampai mencapai cairan pada tersebut sehingga akan membentuk jalur las.

(Kestabilan busur

Bentuk busur sangat halus,tidak berisik atau suara terpatah-patah.(menggunakan gas argon)

(Ketidakstabilan kotoran dari electroda

Hal ini diakibatkan dari terjadinya oksida antara elektroda dengan udara atau oxksida berhubungan langsung dengan daerah pencairan bahan tambah yang dilindungi busur (arc) Uatu terputus oleh adanya kotoran pada mulut pembakar

(Terlalu besarnya diameter elektroda

Kondisi nyala busur tidak stabil dan akan mengakibatkan terlalu dalamnya penembusan cairan , juga dengan sedikitnya elektroda yang mengalir

(Kelebihan panjang busur

Hasilnya tidak stabil dan busurnya penyalaan busur sangat singkat.

(Sudut busur penyambungan terlalu tajam

Penyebab terjadinya sering lompat-lompat dari sisi ke sisi lainnya.dan melebarnya celah pengelasan atau sering tertutupnya celah pekerjaan.

(Panjang Busur

Mempertahankan kondisi busur yang pendek ( disesuaikan dengan diameter elektroda dan jaraknya kurang lebih 1/8 in). Jika busur ukurannya panjang, maka penetrasi cairan tidak akan sempurna, terutama pada sambumgan fillet, sangat mungkin akan terjadinya pengikisan pada permukaan (undercutting), tinggi jalur berlebihan dan bentuk dan hasil tidak standar

(Nyala busur terputus

Secara perlahan-lahan nyala busur akan berkurang dan daerah pencairan akan menyempit .jumlah bahan tambah yang masuk kedaerah pencairan harus sama dengan yang dikehendaki, pada saat posisi horizontal nyala api busur akan terputus putus

(Kedalaman Penetrasi

Penetrasi yang sedang , lebih kecil DCSP dan lebih besar dari DCRP

HO 5

Gambar 3 :pengunaan arus listrik alternating current high frequency

2.1.2Penggunaan dengan Direct Current Straight Polarity (DCSP)

( Penyalan busur dan operasional pengelasan

Pemanasan dan pencairanya akan lebih cepat sebelum penyalaan busur dimulai terlebih dahulu benda kerja harus diberi tanda .Pada akhir pengelasan harus diperhatikan atau yang berhubungan dengan bahan yang dilas (pelat).harus diperhatikan sekali. Penggunaan frequensi tinggi juga dapat direkomendasikan.

( Kestabilan busur las

Penggunaan dengan DCSP,maka gas yang dipakai adalah gas helium

( Ketidakstabilan kotoran dari electroda

Sama dengan menggunakan arus AC

( Terlalu besarnya diameter elektroda

Sama dengan mengunakan arus AC

( Kelebihan panjang busur

Sama dengan mengunakan arus AC

( Sudut busur penyambungan terlalu tajam

( Panjang Busur

Pendek, sekitar 1/16”

( Nyala busur terputus

Sama dengan mengunakan arus AC

(Kedalaman Penetrasi

Sempit dan dalam

HO 6

Gambar 4 : Penggunaan arus listrik dengan direct current straight polarity (DCSP)

2.2.Penggunaan dengan Direct Current Reverse Polarity

(Penyalaan Busur dan operasionaln pengelasan

Sama dengan mengunakan arus AC,tetapi elektroda disentuhakan pada benda kerja.

( Kestabilan busur las

Gas yang digunakan adalah gas Argon

(Ketidakstabilan kotoran dari electroda

Sama dengan mengunakan arus AC

(Terlalu besarnya diameter elektroda

Sama dengan mengunakan arus AC

( Kelebihan panjang busur

Sama dengan mengunakan arus AC

(Sudut busur penyambungan terlalu tajam

( Panjang Busur

Pendek, sekitar 3/16”sampai dengan ¼ in

( Nyala busur terputus

Sama dengan mengunakan arus AC

(Kedalaman penetrasi

Lebar dan dangkal

Gambar 5 : Penggunaan arus listrik direct current reverse polarity

HO 7

2.2 Unit kontrol

Fungsi switch on/of yang ada pada unit kontrol adalah untuk mengatur :

( Besarnya arus untuk pengelasan

( Aliran gas Pelindung

( Aliran air pendingin

Kontrol unit akan bersama-sama operasional dengan sistem tenaga yang ada pada mesin las ,juga bisa dioperasikan dengan remote kontrol yang menggunakan injakan kaki

2.3 Sistem awal penyalaan busur

Ujung penyalaan busur atau 	menggunakan unit frekuensi tinggi akan terjadi penyalaan awal dengan cara menggoreskan elektroda tungsten terhadap benda kerja. Hal ini akan memberikan kontinuitas penyalaan dan pengelasan yang baik.

Dalam pengerjaan pengelasan harus selalu mengunakan peralatan yang sesuai dengan kelengkapan mesin las yang telah ditentukan.

2.4 Penindis.

Tempat penyimpan kapasitor, sering dikatakan juga penindis fungsi penindis ini adalah untuk mengatur perubahan pemakaian arus AC menindis komponen DC ini akan menghasilkan sirkuit pengelasan.

2.5 Menghilangkan lubang.

Menghilangkan lubang pada kawah pengelasan  adalah  secara otomatis dengan mengurangi arus listrik pengelasan secara berangsur-angsur sampai dengan arus yang sesuai dengan yang dikehendaki atau sesuai dengan diameter elektroda, hal ini adalah untuk mencegah terjadinya pelubangan.

Terjadinya pelubangan, ditekan sekecil mungkin dan diatur dalam mesin las. Dalam kasus yang lain dan sama efeknya yaitu penggunaan remot kontrol yang digerakan dengan injakan kaki

2.6 Mulut Pembakar (welding torch)

( Mulut pembakar dengan pendinginan udara

Pendinginan untuk pengelasan dengan menggunakan udara  hanya digunakan untuk pengelasan dibawah 50 amp, sedangkan untuk pengelasan diatas 50 amperes mengunakan sampai dengan 200 amperes atau lebih menggunakan air

Selang saluran yang mengalirkan udara dengan gas digabungkan dengan melalui tabung PVC ,juga disatukan dengan kabel arus listrik seperti dalam gambar 2

( Mulut pembakar dengan pendinginan air (water cooled torches)

Mulut pembakar dengan pendinginan air dibuat dengan berbagai ukuran, karena akan dioperasikan dalam berbagai besar arus listrik untuk pengelasan.

Isi selang gabungan terdiri dari :

- Saluran aliran gas yang masuk

- Saluran aliran air yang masuk

- Saluran aliran air keluar

- Juga terdapat unit fuse atau tombol untuk menjalankan dan memberhentikan aliran air

HO 8

Ada beberapa jenis, kabel remot kontrol disatukan dengan tombol yang ada pada pemegang mulut pembakar (torch handle)

Gambar 6 : Mulut pembakar (welding torch) denganpendinginan air

2.7 Nozel gas pelindung

Ukuran nozel yang akan digunakan oleh operator harus terlebih dahulu melihat petunjuk atau data–data atau tabel yang dikeluarkan oleh perusahan yang membuat mesin las juga berapa ketetapan ukuran nozel yang sesuai dengan ukuran mulut pembakar. Seorang

operator harus melihat besar kecilnya ukuran pelindung nozel dengan kesesuaian terhadap keperluan pengelasan

Gambar 7 : Jenis pelindung nosel

HO 9

Lensa gas harus berfungsi baik  terhadap mulut pembakar karena gas akan melindungi terjadinya oksidasi udara luar terhadap elektroda pengelasan

Gambar 8 : Nosel las TIG

2.8 Gas pelindung

Fungsi gas pelindung adalah untuk menghindari terjadinya oksidasi udara luar terhadap cairan dan akan mengakibatkan kurang sempurnanya perpaduan antara bahan tambah (filler rod) dengan cairan bahan yang disambung.

Jenis gas pelindung

- Gas argon (Ar)

- Gas helium (He)

- Gas campuran helium dengan argon (75 % He, 25 %Ar).

- Gas campuran argon/helium/hydrogen.

Gas argon

Gas argon selalu digunakan pada pengelasan tungsten inert gas (TIG). Gas ini adalah hasil destilasi dari udara, destilasi udara menghasilkan akan menghasilkan nitrogen 78 %, oksigen 21 % dan 1 % gas lainnya termasuk gas argon Keistimewaan gas argon adalah bisa digunakan untuk pengelasan semua logam dan harga gas dipasaran relatif murah bila dibandingkan gas pelindung lainnya.

Gas helium

Gas helium sangat sulit dicari dipasaran ,karena produksi gas hanya ada di beberapa tempat oleh karena itu harganya sangat mahal dan penggunaanya hanya untuk pengelasan yang dalam saja lian halnya bila dibandingkan dengan gas argon bisa digunakan untuk semua logam.

HO 10

###### Gas campuran argon dan helium

Gas campuran argon dan helium dengan prosentasi 75 % He, 25 %Ar sanagt baik untuk pengelasan logam yang berbeda jenis. Salah satu gas menjadi dasar. Prosentasi gas helium  paling besar, karena untuk miningkatkan temperatur pemanasan gas ini sangat baik untuk pengelasan aluminium. Kekurangan gas ini adalah rambatan panasnya terlalu cepat dan cepatnya pencairan logam , maka hasil penetrasi pengelasan lebar dan dalam

Gas campuran argon/helium/hydrogen

Gas campiran ini sangat baik untuk pengelasan baja (baja karbon rendah dan baja paduan), stainless steel, tembaga paduan dan nickel. Gas ini akan menghasilkan busur panas sangat baik dan kecepatan rambatan panas busur sangat baik, tetapi kekurangannya gas ini melindung terlalu lama

Tanda Warna silinder

Untuk memudahkan membedakan jenis gas yang digunakan untuk pengelasan dengan menggunakan gas, karena dalam pengelasan dengan menggunakan dengan gas banyak jenisnya . Sedangkan untuk pengelasan dengan menggunakan tungsten inert gas adalah  :

-Silinder gas Argon berwarna biru tua (peacock blue)

-Silinder gas helium berwarna coklat muda (middle brown)

-Silinder gas argon/helium  berwarna bagian badan biru tua (peacock blue) dan bagian punggung coklat muda (middle brown)

-Silinder gas argon/helium/hydrogen berwarna bagian badan biru tua (peacock blue), bagian punggung coklat muda (middle brown) dan bagian atas/penutup berwarna merah tua (red band)

( Gas pelindung disimpan pada botol yang dilengkapi dengan sistem pengamanan

Gambar 9 : Botol gas pelindung.

HO 11

###### Regulator dan flowmeter

( Regulator

Fungsi regulator adalah untuk mengetahui  tekanan botol dan mengatur tinggi rendahnya tekanan yang akan digunakan. Regulator untuk pengelasan tungdten inert gas di set maksimum sampai 200 Kpa

Gambar 10 :Regulator dan flowmeter

( Alat pengukur aliran gas (flowmeter)

Alat pengukur aliran gas (flowmeter) adalah untuk mengukur aliran gas yang digunakan untuk melidungi proses pencairan dalam pengelasan.  Di dalam alat ini mempunyai bola dalam tabung gelas yang berfungsi sebagai penunjuk ukuran gas yang dikehendaki dengan satuan cubic feet per hour (CFH)

Juga ada Flowmeter yang dilengkapi dengan ekonomiser. Fungsi ekonomiser adalah untuk menghemat gas, karena gas yang digunakan apabila tidak dipakai akan terus menerus  leluar, oleh karena itu maka digunakan ekenomiser sebagai pengatur gas apabila kait yang sebagai tempat menyimpan mulut pembakar mendapat beban, maka gas akan tertutup dan apabila mulut pembakar dipoakai lagi maka gas akan bekerja kembali.

Gambar 11 : Flowmeter dan ekonomiser

HO 12

Sistem pengaliran gas

Dalam prakteknya dalam pemakaian gas sering digunakan  dengan dua cara yaitu

- Sistem penggunaan secara individual atau digunakan satu unit botol digunakan seorang operator.

- Sistem penggunaan secara manifold atau dngan menggunakan beberapa botol gas yang ditempatkan pada satu ruangan dan digunakan oleh beberapa orang, hal ini banyak digunakan di industri-industri

Gambar 12 : Instalasi gas sistem manifold

2.9 Elektroda

Penggunaan elektroda untuk pengelasan TIG berbeda dengan pengelasan SMAW maupun MIG. Pengelasan ini mampu membangkitkan temperatur tinggi (30000 0 F atau 16648,90 C) Pemilihan

elektroda tungsten untuk pengelasan TIG .Titik cair tungsten adalah 61700 F atau (34100 C) dan titik leburnya 107000 F atau 5926,70 C.

( Pemilihan elektroda(

Elektroda tungsten merupakan jenis logam paduan (alloy) dan hasil dari manufaktur yang sangat spesific yaitu jenis ;

| Paduan (alloy) | Kode warna | Penggunaan |
| --- | --- | --- |
| Pure tungsten 1 % thoriated tungsten 2 % thiroated tungsten Zirconium alloyed tungsten Throium striped tungsten | Green Yellow Red Brown Blue | AC welding, DCRP DCSP welding DCSP welding AC welding AC welding |

( Keuntungan penggunaan jenis elektroda dalam pengelasan TIG

Setiap jenis paduan ada keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya

.Penggunaan pengelasan TIG dengan tungsten murni harganya murah dan memberikan busur yang stabil  dengan gas pelindung argon maupun helium. Juga tungsten murni dapat digunakan pengelasan pada DCRP.

HO 13

Karakteristik thoriated tungsten adalah memberi keuntungan pada saat mulainya penyalaan busur dan menumbuhkan kapasitas arus listrik yang kuat, bila dibandingkan dengan tungsten murni

Thorium akan menambah emisi electron pada electroda,masih dapat dijinkan pada ukuran diameter elektroda yang kecil untuk dipakai setelah mengelas

Paduan zirconium dengan tungsten memberikan tahanan yang tinggi bila  terjadi kontaminasi  dalam pengelasan dengan menggunakan AC juga karakteristik logam ini memberikan awal penyalaan busur yang baik

Thorium-striped tungsten sangat baik hasilnya dipergunakan pada AC dan  karakteristik lainnya adalah awal penyalaan busur lebih cepat.

( Ukuran Elektroda

Rata-rata ukuran diameter elektroda adalah antara 0,01 sd ¼ in (0,25 sd 6,4 mm) dan panjangnya adalah 3 sd 24 in (75 sd 600)

(Penggunaan elektroda pada pengelasan baja karbon

Tabel penggunaan electroda tungsten untuk mengelas baja karbon

| Electroda diameter (in) | Tebal pelat yang di las (mm) | DCSP (amp) | Diameter bahan tambah (mm) | Kecepatan pengelasan (ipm) | Aliran gas argon (Cfh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 0,50 1 1,60 2,40 3,2 | 0,25- 0,30 0,31- 0,50 0,50-0,8 0,90 – 1,5 1,6 – 3,20 3,2 | 15 5 - 20 15 - 80 100 – 140 140 –170 150 - 200 | 0,5 0,5 1 1,6 2,4 3,2 | 12 - 18 12 - 18 12 - 18 12 - 18 12 – 18 10 – 12 | 8 – 10 8 – 10 8 – 10 8 – 10 8 – 10 8 – 10 |

(Penggunaan elektroda pada pengelasan aluminum.

Tabel penggunaan elektroda tungsten untuk mengelas aluminum posisi bawah tangan

| Tebal pelat (mm) | Jenis sambungan | Alternating Current (amp) | Diameter elektroda (mm) | Aliran gas Argon (cfh) | Diameter bahan tambah (mm) | Jumlah jalur las |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 3,2 6,35 9,53 12,52 25,4 | Sambungan I Sambungan I Sambungan V Sambungan V Sambungan V Sambungan V | 70 – 100 125 – 160 225 – 275 325 – 400 375 – 450 500 - 600 | 1,6 2,4 4 6,35 6,35 8 – 9,5 | 20 20 30 35 35 35 - 45 | 2,4 3.2 4,75 6,35 6,35 6,35 – 9,53 | 1 1 2 2 3 8 - 10 |

HO 14

(Penggunaan elektroda pada pengelasan Stainless steel

| Tebal pelat (mm) | Jenis sambungan | Current,DCSP (amp) | Diameter elektroda (mm) | Aliran gas Argon (cfh) | Diameter bahan tambah (mm) | Arc Speed (ipm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 1,6 2,38 2,38 3,18 3,18 4,76 4,76 | Sambungan I Sambungan T Sambungan I Sambungan T Samb sudut Samb tumpang Samb sudut Samb tumpang | 80 – 100 90 – 110 100 – 120 110 – 130 120 – 140 130 – 150 200 – 250 225 - 275 | 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,38 2,38 | 10 10 10 10 10 10 15 15 | 1,6 1,6 1.6 1,6 2,38 2,38 3,18 3,18 | 12 10 12 10 12 10 10 8 |

(Persiapan penggunaan elektroda

- Untuk pengelasan dengan menggunakan arus DC, maka kabel yang dihubungkan dengan mulut pembakar (torch) merupakan kabel negatip (-) sedangkan untuk benda kerja pada posisi positip (+). Untuk menajamkan ujung elektroda dengan menggunakan mesin gerinda dan pada saat menggerinda tidak boleh langsung dengan mulut pembakar akan tetapi harus dibuka dahulu batang elektroda tersebut baru diruncingkan.

- Pengelasan dengan menggunakan DC,ketajaman ujung  elektroda yang dikehenki diruncingkan kurang lebih 2 atau 2,5 kali dari diameter elektroda

- Pengelasan dengan menggunakan AC , ujung elektroda harus berbentuk bola dengan ukuran 1,5 lebih besar dari diameter elektroda , untuk membentuk ujung elektroda menjadi bentuk bola terlebih dahulu mesin las dihubungkan atau disetel ke DCRP dan busur digoreskan sampai mencair dan akan membentuk bola ujung elekytroda tersebut.

Gambar 13 : Bentuk ujung elektroda tungsten.

HO 15

2.10 Bahan tambah (filler wires)

Bahan tambah untuk pengelasan TIG harus spesial, karena apabila menggunakan tambah tidak terstandar kemungkinan kesempurnaan pengelasan tidak akan terbentuk. Oleh karena itu penggunaan bahan tambah harus berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh perusahaan elektroda atau asosiasi pengelasan.

Bahan tambah harus dibersihkan sebelum digunakan dan pada saat mengelas  tangan harus bersih dan memakai sarung tangan, sehingga bahan tambah tidak terkontiminasi oleh kotoran yang ada pada tangan .

Diameter bahan tambah yang terstandar adalah : 0,8, 1,1, 1,6, 2,4 ,3,2 , 4,0 mm dan panjang 60 cm.

(Cara menyimpan bahan tambah

1 Jaga kawat bahan tambah jangan sampai teroksidasi udra luar

2. Tempat penyimpanan harus selalu bersih.

3. Jangan dicampur dengan bahan tambah yang berlainan jenis dan beri label, agar supaya dalam pemilihan bahan tambah akan memudahkan.

4. Apabila bahan tambah tidak dipakai harus tetap dalam kondisi hangat.

5.Apabila akan mengelas dan mengambil bahan tambah harus menggunakan sarung tangan yang beresih agar supaya tidak terkominasi oleh kotoran dari tangan.

HO 16

3.Persiapan pengelasan permukaan logam.

3.1 Kondisi permukaan pelat yang akan disambung.

Permukaan logam yang akan di las harus terbebas dari kotoran yang akan menghambat pencairan di daerah yang akan disambung. Untuk sambungan tumpang dan fillet agak sulit dibersihkan pada bagian sudut permukaan dan mudah terkontaminasi oleh zat lain.

Sebelum dilas permukaan logam dibersihkan terlebih dahulu dengan mesin sikat baja, ampelas, kikir, zat kimia sikat baja manual, sikat wool dan lain-lain.

Mesin sikat baja			Zat kimia		sikat baja atau sikat wool

Gambar 14 :Jenis alat untuk membersihkan permukaan

Zat kimia yang digunakan untuk membersihkan permukaan adalah trichlorethylene dan perchclorethylene,utamanya zat ini untuk membersihkan oli dan gemuk (grease)

Penggunaan zat kimia dalam membersihkan permukaan logam harus hati-hati, karena cairan zat ini akan berubah menjadi gas racun, oleh karena itu dalam proses membersihankan pelat harus memakai alat pengaman khususnya alat penutup sistem pernapasan.

3.2 Memasang peralatan

( Menginstal peralatan

1. Pilih kabel sekunder yang sesuai dengan arus listrik pengelasan untuk pengelasan maksimum

2. Kabel negatip (ground) hubungkan dengan meja kerja mengelas atau dengan pekerjaan yang dilas, maka arus yang digunakan untuk mengelas akan sepenuhnya berfungsi.

3. Hubungkan kabel negatip (ground lead) dari unit pembangkit tenaga (mesin las) ke meja las.

4. Hubungkan kabel mulut pembakar (torch) elektroda dengan pembangkit tenaga (mesin las)

5. Pemasangan conector (penghubung) gas

HO 17

Gambar 15 : Pemasangan peralatan las

5. Pemasangan conector (penghubung) gas

a. Bersihkan lubang katup silinder sampai bersih dan bebaskan dari debu sebelum regulator dipasang

b. Masukan ulir regulator ke ulir katup pengeluran gas dari silinder (ulir kanan)

c. Ikuti petunjuk menurut buku pedoman untuk memasang selag gas dengan regulator

Gambar 16 : Membuka kran katup silinder

HO 18

3.3 Memasang saluran air pendingin

Gambar 17 : Sistem saluran daya, gas dan air pendingin

Pendinginan dalam pengelasan dengan TIG digunakan air, air untuk pendinginan ini dilairkan dari  saluran yang dipompakan dari instalasi pipa air atau juga bisa digunakan pompa air tersendiri dan biasanya pompa air ini sudah merupakan satu unit dengan mesin las.

3.4 Pemilihan kondisi jenis arus listrik.

( Jenis Arus listrik

Jenis Alternating Current (AC) atau Arus searah digunakan untuk pengelasan aluminum, magnesium, logam paduan Al,Mg, nikel, aluminum bronze.

Jenis Direct Current (DC) atau arus bolak-balik digunakan untuk pengelasan Baja, baja paduan, stainless steels, tembaga, tembaga paduan, nikel, nikel paduan, titanium dan logam reaktif lainnya.

( Tingkatan arus.

Pemilihan arus pengalasan harus menghasilkan :

a Cairan las bahan tambah dengan bahan yang dilas berpadu dengan baik.

b. Penetrasi cairan sangat memadai.

( Ketepatan dalam pemilihan tingkat arus listrik harus berdasarkan :

a. bahan yang akan dilas.

b. Tebal bahan yang akan dilas.

c. Jenis sambungan.

d. Posisi pengelasan

e. Jenis elektroda yang digunakan.

f. Jenis penjepit (holder) elektroda

HO 19

3.5 Petunjuk umum pengelasan dengan TIG.

a. Lengkapi alat keselamatan kerja dan pelajari prosedur cara penanggulangan apabila terjadi kecelakaan

b. Periksa kabel ground lead yang dihubungkan dengan meja dan sumber daya

c. Periksa sistem sambungan –sambungan (conector) saluran yang menghubungkan terhadap mulut pembakar (torch)

d. Periksa kekakuan dan kekenyalan selang gas argon, kabel listrik dan selang air juga yang yang sifatnya menghambat kelancaran aliran

e. Periksa switched on sumber daya listrik yang ada pada mesin las.

f. Periksa dan bersihkan katup pengeluaran gas dari silinder argon.

g. Periksa ukuran nozel gas dan cocokan dengan ukuran mulut pembakar (torch)

h. Periksa jenis dan diameter elektroda tungsten yang akan dipakai juga kondisi ujung yang akan dipakai sudutnya dipersiapkan dengan tepat.

i. Periksa peralatan yang ada keterkaitannya dengan elektroda yang akan dipergunakan

j. Atur semua alat ukur penujukan pengelasan untuk perubahan dan setel kembali  yang tepat

k. Periksa kecepatan aliran gas argon dan atur dengan tepat. Kecepatan aliran gas harus selalu diperiksa dan disesuaikan dengan aturan yang telah ditentukan. Pengaturan tidak berlaku yang menggunakan remot kontrol dengan kaki dan kemudian dilepaskan Di dalam mesin las,selalu akan ditujukan dalam timer, aliran gas dapat diatur dalam satuan waktu (time set), Sesudah mengatur satuan waktu maka kemudian mengatur kecepatan aliran.

l. Periksa aliran air pendingin dan juga periksa salurannya dengan cermat (apabila menggunakan air sebagai media pendingin mulut pembakar/torch).

m. Periksa crater eliminator control (jika menggunanakan sistem instalasi) dan atur dengan tepat

n. Gunakan peralatan yang diijinkan dan juga baju pengaman harus diperhatikan.

o. Kondisi badan harus sehat agar supaya dalam proses pengelasan dapat berkonsentrasi penuh.

p. Memberi peringatan kepada orang yang berada di lingkungan pengelasan supaya menghindari terkenanya cahaya maupun percikan api pengelasan

r. Menggunakan peralatan kesalamatan kerja yang diijinkan.

s. Pakai alat pelindung muka atau kaca mata agar supaya api nyala busur jangan langsung kontak dengan mata atau bagian muka.

t. Apabila nyala api busur tidak terputus-putus, maka jarak antara torch dengan bahan yang dilas harus tetap dan torchnya jangan di naik turunkan sampai pada ujung bahan yang dilas

u. Ikuti prosedur akhir pekerjaan pengelasan

1. Memutar switch “off” yang ada pada sumber daya (mesin las)., bila sudah selsai pengelasan

2. Tutup katup silinder argon.

HO 20

3 Putar turn off air pendingin (bila digunakan)

4. Putar switch off daya yang ada pada sumber daya (panel) juga kelengkapan yang menaikan frequency.

5. Lepaskan elektroda tungsten dari torch dan simpan pada tempat yang telah ditentukan.

6. Tempatkan torch pada tempat yang telah disediakan .

7. Perlatan lainya dan bahan tambah dibersihkan dan dikembalikan pada tempatnya

Gambar 18 : posisi pengelasan dengan TIG

Prosedur pengelasan posisi bawah tangan

1.Gagangan mulut pembakar (hold torch)  depegang antara dua jari yaitu ibu jari dengan telunjuk tangan kanan dan ditahan oleh tangan bagian bawah.

Gambar 19 : Posisi memegang gagang mulut pembakar (torch)

HO 21

2. Gagang mulut pembakar cendrung membawa kearah belakang , oleh karena itu arahkan titik pengelasan pada bagian yang akan disambung dengan sudut kemiringan elektroda tungsten antara 750 - 850  sudut ini digunakan mulai proses penyambungan awal sampai berakhirnya pengelasan.

Gambar :20 : Posisi sudut elektroda tungsten dan arah pengelasan bawah tangan

3. Remot kontrol yang menggunakan injakan kaki ditekan secara perlahan-lahan dan dipertrahankan kesetabilannya tekanan imjakan , maka akan menghasilkan penyalaan busur yang stabil ( penyalaan busur tepat pada ujung elektroda , bila nyala busur tidak stabil pada posisi penyalaan frequensi tinggi, maka nyala busur akan terputus pada saat sedang dijalankan

Catatan : Elektroda tidak harus selalu disentuhkan pada pelat

4. Bila nyala busur sudah stabil maka atur sudut pengelasan yang sesuai dengan yang telah ditentukan dan remot kontrol yang diinjak oleh kaki sepenuhnya di tekan. Panjang busur akan mencapai 0,8 mm ( 1/32 in), mulai dari pedal ditekan spenuhnya kurang lebih 2 detik, maka cairan logam akan terlihat, apabila pencairan logam ingin lebih cepat dari 2 detik maka harus ada penambahan arus listrik dengan mengatur fungsi kontrol yang terletak pada mesin las

5. Untuk gerakan arah maju dengan pengaturan arus/amper tepat dengan tebal pelat yang dilas,maka bunyi dan bentuk nyala busur yang keluar dari mulut pembakar akan halus

6. Pada gerakan lurus dengan kecepatan pengelasan yang stabil akan membentuk daerah cairan yang lebih cepat

7. Cairan yang sempurna adalah cairan yang tidak mengandung terak ,buih atau oksida

8. Amati kedalaman cairan dan kepadatan logam. Hal ini merata atau sempurna ,apabila kecepatan pengelasan arah kanan sepurna.

9. Apabila ujung torch sudah medekati ujung kiri logam yang di las, maka tekanan pedal secara perlahan-lahan diangkat dan penyalaan busur akan berhenti.

10. Simpan torch pada posisi lubang mengarah ke bawah dan alirkan gas argon kurang lebih 10 sampai dengan 15 detik yang maksudnya untuk pendinginan elektroda tungsten.

HO 22

Ulangi lagi dari awal tahapan/prosedur pengelasan tentang pengaturan mesin las,  penggunanan peralatan bantu, penggunaan peralatan keselamatan kerja, pemeliharaan,  cara menjalankan dan memutuskan busur las.

Pemeriksaan hasil pengelasan secara visual

Lihat bagian belakang pelat yang dilas apakah terjadi adanya penetrasi, jika tidak terjadi adanya penetrasi dan hasil pencairan terkonsentrasi pada titik las, maka hal ini persiapan dan kestabilan dalam pengelasan cukup baik, apabila terjadi adanya penetrasi hal ini akibat dari terlalu besarnya arus yang digunakan, ujung elektroda tidak terstandar, terlalu lambat kecepatan pengelasan, permukaan pelat yang dilas dalam keadaan kotor.

Jika hasil pembekuan cairan logam tidak mengkilap dan bersih sesudah dibersihkan dengan sikat baja ,maka periksa kesesuaian tekanan aliran gas argon dengan tebal pelat yang dilas.

Las Catat (Tack weld)

Untuk penyambungan dua sisi permukaan logam terlebih dahulu harus di las catat yang maksudnya adalah untuk menghidari terjadinya perenggangan antara dua sisi permukaan.Teknik las catat a - menggunakan backing bar,

Gambar 21 : Las catat yang menggunan backing bar

Prosedur las catat

1. Atur dengan tepat untuk  kondisi pengelasan bahan yang digunakan dan sesuaikan aliran argonnya

2. Goreskan ujung elektroda tungsten sampai menyala

3. Mulai mengelas dengan kecepatan yang stabil dan jarak elektroda dengan pelat 4 sd 8 mm untuk pengelasan fillet, sedangkan untuk pengelasan butt 3 sd 5 mm (untuk elektroda yang dihubungkan AC sama dengan DC), sedangkan sudut pengelasan yang digunakan adalah 650 – 750.

HO 23

4. Bila daerah yang dipanaskan sudah mulai mencair maka masukan bahan tambah, bahan tambah tersebut akan berpadu selain itu terjadi juga penetrasi pada bagian celah antara dua sisi dan yang sambung pertama disambung pada posisi tengah-tengah (1) dan atur jarak antara dua sisi pemukaan sebelah kanan dan kiri (gap) jaraknya kurang lebih 2 mm apabila jarak antara dua sisi permukaan tersebut sudah sama, maka selanjutnya membuat las catat berikutnya (2) dan sampai pada las catat ke 3, 4, 5 dengan jarak yang sama, lihat gambar 18

Gambar 22 : Urutan las catat

### Tugas

Tugas 1

Pengenalan pengelasan Gas Tungsten Arch Welding/Tungsten Inert Gas

A.Identifikasi peralatan

Untuk memahami nama dan fungsi peralatan utama, perlatan bantu dan peralatan keselamatan kerja, maka lakukan identifikasi setiap peralatan yang digunakan dalam pengelasan dengan tungsten inert gas :

1.Bentuklah kelompok obeservasi masing-masing paling sedikit 4 orang dari setiap kelompok.untuk mengidentifikasi tentang tentang :

Spesifikasi standar peralatan utama.

- Mesin las TIG

- Perlengkapan mesin las.

- Unit pendingin

Jenis dan fungsi alat bantu pengelasan

- Tang penjepit

- Mesin gerida

- Palu

- Alat pembersih pelat (sikat baja manual, mesin sikat baja)

Jenis dan fungsi alat keselamatan kerja

- Jenis bahaya sinar,asap dan terak lasan

- Ukuran kegelapan kaca pengaman

- Bentuk pelindung muka

- Bentuk pelindung badan, tangan dan kaki

2.Sesudah mengobervasi dan mengidentifikasi lakukan diskusi

- Tujuk salah seorang dari kelompok diangkat sebagai ketua, ketua harus bisa mengarahakan diskusi pada pokok pembicaraan.

- setiap individu berhak untuk mengemukakan pendapat hasil temuan.

- Setiap kelompok harus membuat laporan.

3.Mempresentasikan hasil diskusi pada kelompok lain dan setiap kelompok berhak menerima masukan-masukan dari kelompok lain dan hasil akhir haeus dirangkum.

Tugas 2

Pemasangan dan pengecekan peralatan

1.Tugas-tugas berikutmya adalah untuk mengidentifikasi, memasang dan melepas peralatan utama pengelasan tungsten inert gas

A.Pemasangan, pengecekan dan pengoperasian peralatan utama pengelasan dengan tungsten inert gas

1Siapkan peralatan pengelasan tungsten inert gas yang akan dipasang

- Mesin las (power source)

- Kelengkapan mesin las yaitu :pulse unit,foot control dan remote control

- Mulut pembakar dengan kabel daya/selang gas

- Penjepit (clamp) yang dihubungkan dengan kabel

- Silinder gas

- Regulator

- Alat ukur aliran (flow meter).

2.Periksa kondisi setiap komponen peralatan pengelasan dengan teliti

3.Pasangkan perlatan tersebut sesuai dengan petunjuk instruktur

- Hubungkan kabel yang ada di mulut pembakar yang terpasang penjepit (clamp) dan kabel yang dihubungkan dengan alas (meja kerja) benda kerja dengan sumber daya (mesin las) juga periksa terminalnya dan kencangkan

- Sumber daya dalam arus searah (a.c) dalam terminal tertulis work/elctroda . Dalam sumber daya arus bolak balik (d.c),penjepit dalam mulut pembakar (torch lead) dihubungkan dengan terminal negative (-) dan penjepit yang berada pada benda kerja terminal positive (+)

- Buka katup silinder dengan cara diputar untuk membersihkan kotoran atu debu yang berada dalam lubang ulir dan apabila sudah bersih di tutup kembali.

- Pasangkan ulir yang berada regulator pada katup yang berada di silinder gas dan kencangkan dengan kuat.

- Pasangkan ulir yang berada pada regulator dengan ulir yang berada pada alat ukur aliran (flow meter)

- Hubungkan selang gas (gas hose) dari mulut pembakar (torch) ke alat ukur aliran (folw meter) dan kencangkan dengan kuat

4.Periksa peralatan dan sambungan yang berhubungan dengan penyalaan busur dan gas

- Perikasa semua sambungan-sambungan dengan air sabun, jika tidak ada gas yang bocor, buka lagi katup silinder dan atur flow meter dari 5 sampai 7 liter per menit

- Periksa jenis elektroda tungsten dan sesuaikan dengan logam yang akan dilas dan masukan kedalam collet.

5. meja kerja yang dihubungkan dengan kabel negatip melalui clem, maka Jepitannya harus kuat jangan longgar dan simpan benda kerja diatas meja untuk siap dilas

6 switch yang berada di mesin las di setel dalam “ON”.

7 Sesuaikan ketebalan pelat dengan amper yang digunakan, mulailah mengelas.

Tugas 3

Pencegahan kecelakaan pada pekerjaan pengelasan

1.Pada saat proses pengelasan berlansung akan menghasilkan sinar yang berbahaya yaitu sinar ultraviolet,sinar infrared dan sinar tampak (brightness), pengelasan dengan menggunakan tungsten inert gas berbeda dengan las busur manual maka :

- Pilihlah nomor kaca pelindung dan jenis kacamata las

- Pilihlah alat pelindung badan atau anggota badan lain yang sesuai dengan jenis pengelasan yang digunakan

2.Kabel yang digunakan pada pengelasan umumnya menggunakan kabel tegangan dan frekuensi tinggi (high frequensy)  maka :

- Periksalah kondisi instalasi atau kabel listrik yang bocor (tidak terlindung isolasi)

- Pada pengelasan frekuensi tinggi (ACHF) proses penyalaan busur  tidak melalui goresan atau sentuhan terhadap benda kerja, oleh karena itu hindarilah sentuhan dengan ujung elektroda.

3.Selain sinar yang dihasilkan diri pengelasan juga percikan cairan logam, gas dan asap yang cukup berbahaya utamanya pada sistem pernapasan maka :

- Bekerjalah pada ruangan yang nyaman dan apabila dilingkungan sekitarnya kurang nyaman rapihkan terlebih dahulu utamanya benda-benda yang mudah terbakar

- Pakailah alat keselamatan kerja seperti alat penutup kepala (helmet) penyaring udara kotor (respirator), karena dalam pengelasan selain menghasilkan cahaya juga gas atau asap beracun diantaranya ozone (O3), nitrous oxide(NO2), carbon dioxsida (CO2)  dan gas lainnya.

4.Laporkanlah segera pada pembimbing atau instruktur apabila ada kejadian-kejadian yang bisa mengakibatkan kecelakaan pada orang maupun alat.

Tugas 4

Pembuatan Rigi Las Tanpa Bahan Tambah

TUJUAN

Setelah mempelajari dan berlatih membuat rigi las tanpa bahan tambah, peserta diharapkan akan mampu  :

- Menggunakan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

- Mengatur tekanan kerja pengelasan dengan gas argon pada regulator.

- Mengatur aliran gas argon

- Menajamkan elektroda

- Memasang dan mengatur jarak elektroda pada mulut pembakar

- Menyalakan busur las

- Membuat rigi las tanpa bahan tambah

- Memeriksa hasil pengelasan

ALAT DAN BAHAN

1. Alat  :

- Seperangkat las tungsten inert gas.

- Alat bantu pengelasan.

- Alat keselamatan kerja.

- Lembaran kerja/gambar kerja

2. Bahan  :

- Pelat baja lunak ukuran 80 x 120 x 2 mm (1 buah)

KESELAMATAN KERJA

- Gunakan elektroda yang sesuai dengan tebal bahan.

- Periksa kebocoran-kebocoran gas sebelum memulai penyalaan.

- Perhatikan peletakan dan posisi pembakar (welding torch) terhadap lingkungan kerja dan benda kerja.

- Biasakan bekerja dengan bersih dan rapi, tempat kerja yang berantakan akan berpotensi menimbulkan kecelakaan.

- Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan bahaya .

- Bertanyalah pada Instruktor/ pembimbing jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam melaksanakan pekerjaan.

- Bersihkan alat dan tempat kerja setelah selesai bekerja.

| LEMBARAN KERJA LANGKAH KERJA Siapkan peralatan las Tungstent inert gas dan periksa kembali sambungan slang serta konektor arus listrik yang menghubungkan dengan benda kerja Periksa kembali pemasangan regulator dan atur tekanan kerja juga pekerjaan. atur tekanan aliran yang sesuai dengan tebak pelat 10 – 18 CFH (8,5 – 11,5 l/menit) Atur amper yang ada pada mesin las sekitar 50 – 70 amper Bersihkan permukaan benda kerja yang akan di las dan tempatkan benda tersebut kerja sesuai posisi pengelasan/ gambar kerja. Nyalakan.busur las dan atur jarak elektroda dengan permukaan benda kerja ( 2mm Atur sudut pembakar sekitar 75( – 85( terhadap jalur las . Lakukan pengelasan sesuai contoh / demonstrasi Instruktor/ pembimbing. Periksa hasil las dengan mengacu pada kriteria yang ditentukan. Selesaikan pengelasan dengan prosedur yang sama. |
| --- |
| Aspek yang Diukur | Kriteria Penilaian | L / LT | Rekomendasi |
| Labar jalur las | 5 mm, tol. +1, - 0 |  |  |
| Kelurusan jalur las | Penyimpangan maks. 5% |  |  |
| Pencairan | Bagian yang tidak mencair maks. 5% |  |  |
| Penetrasi | Maks. rata dengan pemukaan bawah |  |  |
| Kebersihan | Tidak ada percikan dan terak las yang menempel pada daerah pengelasan |  |  |

L 	= Lulus 		LT 	= Tidak Lulus

Penilai,

Tugas 5

Pembuatan Rigi Las dengan Bahan Tambah

TUJUAN

Setelah mempelajari dan berlatih membuat rigi las tanpa bahan tambah, peserta diharapkan akan mampu  :

- Menggunakan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

- Mengatur tekanan kerja pengelasan dengan gas argon pada regulator.

- Mengatur aliran gas argon

- Menajamkan elektroda

- Memasang dan mengatur jarak elektroda pada mulut pembakar

- Menyalakan busur las

- Membuat sambungan I dengan bahan tambah

- Memeriksa hasil pengelasan

ALAT DAN BAHAN

1. Alat  :

- Seperangkat las tungsten inert gas.

- Alat bantu pengelasan.

- Alat keselamatan kerja.

- Lembaran kerja/gambar kerja

2. Bahan  :

- Pelat baja lunak ukuran 80 x 120 x 2 mm (1 buah)

KESELAMATAN KERJA

- Gunakan elektroda yang sesuai dengan tebal bahan.

- Periksa kebocoran-kebocoran gas sebelum memulai penyalaan.

- Perhatikan peletakan dan posisi pembakar (welding torch) terhadap lingkungan kerja dan benda kerja.

- Biasakan bekerja dengan bersih dan rapi, tempat kerja yang berantakan akan berpotensi menimbulkan kecelakaan.

- Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan berbahaya .

- Bertanyalah pada Instruktor/ pembimbing jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam melaksanakan pekerjaan.

- Bersihkan alat dan tempat kerja setelah selesai bekerja.

LEMBARAN KERJA

LANGKAH KERJA

        - Siapkan peralatan las Tungstent inert gas dan periksa kembali  sambungan slang serta konektor arus listrik yang menghubungkan dengan benda kerja

        - Periksa kembali pemasangan regulator dan atur tekanan kerja juga pekerjaan. atur tekanan aliran yang sesuai dengan tebak pelat 10 – 18 CFH (8,5 – 11,5 l/menit)

        - Atur amper yang ada pada mesin las sekitar 50 – 70 amper

        - Bersihkan permukaan benda kerja yang akan di las dan tempatkan benda tersebut kerja sesuai posisi pengelasan/ gambar kerja.

        - Nyalakan.busur las dan atur jarak elektroda dengan permukaan benda kerja ( 2mm

        - Atur sudut pembakar sekitar 75( – 85( terhadap jalur las .

        - Lakukan pengelasan sesuai contoh / demonstrasi Instruktor/ pembimbing.

        - Periksa hasil las dengan mengacu pada kriteria yang ditentukan.

Selesaikan pengelasan dengan prosedur yang sama.

| Aspek yang Diukur | Kriteria Penilaian | L / LT | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Labar jalur las | 5 mm, tol. +1, - 0 |  |  |
| Kelurusan jalur las | Penyimpangan maks. 5% |  |  |
| Pencairan | Bagian yang tidak mencair maks. 5% |  |  |
| Tinggi jalur las | 2 mm, tol. +1 - 0 |  |  |
| Penetrasi | Maks. rata dengan pemukaan bawah |  |  |
| Kebersihan | Tidak ada percikan dan terak las yang menempel pada daerah pengelasan |  |  |

L 	= Lulus 		LT 	= Tidak Lulus

Penilai,

Tugas 6

Pembuatan sambungan I

TUJUAN

Setelah mempelajari dan berlatih membuat rigi las tanpa bahan tambah, peserta diharapkan akan mampu  :

- Menggunakan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

- Mengatur tekanan kerja pengelasan dengan gas argon pada regulator.

- Mengatur aliran gas argon

- Menajamkan elektroda

- Memasang dan mengatur jarak elektroda pada mulut pembakar

- Menyalakan busur las

- Membuat sambungan I dengan bahan tambah

- Memeriksa hasil pengelasan

ALAT DAN BAHAN

1. Alat  :

- Seperangkat las tungsten inert gas.

- Alat bantu pengelasan.

- Alat keselamatan kerja.

- Lembaran kerja/gambar kerja

2. Bahan  :

- Stainless steel ukuran 80 x 120 x 2 mm (2 buah)

KESELAMATAN KERJA

- Gunakan elektroda yang sesuai dengan tebal bahan.

- Periksa kebocoran-kebocoran gas sebelum memulai penyalaan.

- Perhatikan peletakan dan posisi pembakar (welding torch) terhadap lingkungan kerja dan benda kerja.

- Biasakan bekerja dengan bersih dan rapi, tempat kerja yang berantakan akan berpotensi menimbulkan kecelakaan.

- Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan berbahaya .

- Bertanyalah pada Instruktor/ pembimbing jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam melaksanakan pekerjaan.

- Bersihkan alat dan tempat kerja setelah selesai bekerja.

LEMBARAN KERJA

LANGKAH KERJA

- Siapkan peralatan las Tungstent inert gas dan periksa kembali  sambungan slang serta konektor arus listrik yang menghubungkan dengan benda kerja

- Periksa kembali pemasangan regulator dan atur tekanan kerja juga pekerjaan. atur tekanan aliran yang sesuai dengan tebak pelat 10 – 18 CFH (8,5 – 11,5 l/menit)

- Atur amper yang ada pada mesin las sekitar 50 – 70 amper

- Bersihkan permukaan benda kerja yang akan di las dan tempatkan benda tersebut kerja sesuai posisi pengelasan/ gambar kerja.

- Nyalakan.busur las dan atur jarak elektroda dengan permukaan benda kerja ( 2mm

- Atur sudut pembakar sekitar 75( – 85( terhadap jalur las

- Atur sudut bahan tambah sekitar 150 - 50

- Atur jarak (gap) 2 mm antara dua permukan yang akan disambung kemudian kas catat seperti di dalam gambar di atas

- Lakukan pengelasan sesuai contoh / demonstrasi Instruktor/ pembimbing.

- Periksa hasil las dengan mengacu pada kriteria yang ditentukan.

- Apabila sudah memenuhi kriteria sambung kembali jalur berikutnya samapi menghasilkan penetrasi yang baik.

- Selesaikan pengelasan dengan prosedur yang sama.

| Aspek yang Diukur | Kriteria Penilaian | L / LT | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Labar jalur las | 5 mm, tol. +1, - 0 |  |  |
| Kelurusan jalur las | Penyimpangan maks. 5% |  |  |
| Pencairan | Bagian yang tidak mencair maks. 5% |  |  |
| Tinggi jalur las | 2 mm, tol. +1 - 0 |  |  |
| Penetrasi | Maks. rata dengan pemukaan bawah |  |  |
| Kebersihan | Tidak ada percikan dan terak las yang menempel pada daerah pengelasan |  |  |

L 	= Lulus 		LT 	= Tidak Lulus

Penilai,

Tugas 7

Pembuatan sambungan sudut luar

TUJUAN

Setelah mempelajari dan berlatih membuat rigi las tanpa bahan tambah, peserta diharapkan akan mampu  :

- Menggunakan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

- Mengatur tekanan kerja pengelasan dengan gas argon pada regulator.

- Mengatur aliran gas argon

- Menajamkan elektroda

- Memasang dan mengatur jarak elektroda pada mulut pembakar

- Menyalakan busur las

- Membuat sambungan sudut luar

- Memeriksa hasil pengelasan

ALAT DAN BAHAN

1. Alat  :

- Seperangkat las tungsten inert gas.

- Alat bantu pengelasan.

- Alat keselamatan kerja.

- Lembaran kerja/gambar kerja

2. Bahan  :

- Stainless steel ukuran 60 x 120 x 3 mm (2 buah)

- Bahan tambah stainless steel ( = 2,4 mm

KESELAMATAN KERJA

- Gunakan elektroda yang sesuai dengan tebal bahan.

- Periksa kebocoran-kebocoran gas sebelum memulai penyalaan.

- Perhatikan peletakan dan posisi pembakar (welding torch) terhadap lingkungan kerja dan benda kerja.

- Biasakan bekerja dengan bersih dan rapi, tempat kerja yang berantakan akan berpotensi menimbulkan kecelakaan.

- Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan berbahaya .

- Bertanyalah pada Instruktor/ pembimbing jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam melaksanakan pekerjaan.

- Bersihkan alat dan tempat kerja setelah selesai bekerja.

LEMBARAN KERJA

LANGKAH KERJA

- Siapkan peralatan las Tungstent inert gas dan periksa kembali  sambungan slang serta konektor arus listrik yang menghubungkan dengan benda kerja

- Periksa kembali pemasangan regulator dan atur tekanan kerja juga pekerjaan. atur tekanan aliran yang sesuai dengan tebak pelat 10 – 18 CFH (4.7 – 8,5 l/menit)

- Atur amper yang ada pada mesin las sekitar 75 - 110 amper

- Atur jarak 2 mm antara dua permukan yang akan disambung kemudian las catat bagian tengah dan kedua bagian ujungnya agar supaya tidak terjadi perubahan bentuk

- Lakukan pengelasan sesuai contoh / demonstrasi Instruktor/ pembimbing.

- Periksa hasil las dengan mengacu pada kriteria yang ditentukan.

- Apabila belum memenuhi kriteria, sambung kembali jalur berikutnya sampai menghasilkan penetrasi yang baik.

- Selesaikan pengelasan dengan prosedur yang sama

- Apabila pengelasan sudah selsai semua perlatan yang digunakan terebih dahulu dibersihkan dan dikembalikan pada tempatnya, sedangkan untuk mesin las tombol OFF dimatikan dan katup gas ditutup rapat-rapat sampai tekanan menujukan  “0”

| Aspek yang Diukur | Kriteria Penilaian | L / LT | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Labar jalur las | 5 mm, tol. +1, - 0 |  |  |
| Kelurusan jalur las | Penyimpangan maks. 5% |  |  |
| Pencairan | Bagian yang tidak mencair maks. 5% |  |  |
| Tinggi jalur las | 2 mm, tol. +1 - 0 |  |  |
| Undercut | Maks. 15% x 0,5mm |  |  |
| Overlap | Tidak terjadi overlap |  |  |
| Penetrasi | Maks. rata dengan pemukaan bawah |  |  |
| Kebersihan | Tidak ada percikan dan terak las yang menempel pada daerah pengelasan |  |  |

L 	= Lulus 		LT 	= Tidak Lulus

Penilai,

Tugas 8

Pembuatan Sambungan Tumpang

TUJUAN

Setelah mempelajari dan berlatih membuat rigi las tanpa bahan tambah, peserta diharapkan akan mampu  :

- Menggunakan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

- Mengatur tekanan kerja pengelasan dengan gas argon pada regulator.

- Mengatur aliran gas argon

- Menajamkan elektroda

- Memasang dan mengatur jarak elektroda pada mulut pembakar

- Menyalakan busur las

- Membuat sambungan tumpang

- Memeriksa hasil pengelasan

ALAT DAN BAHAN

1. Alat  :

- Seperangkat las tungsten inert gas.

- Alat bantu pengelasan.

- Alat keselamatan kerja.

- Lembaran kerja/gambar kerja

2. Bahan  :

- Stainless steel ukuran 60 x 120 x 3 mm (2 buah)

- Bahan tambah stainless steel ( = 2,4 mm

KESELAMATAN KERJA

- Gunakan elektroda yang sesuai dengan tebal bahan.

- Periksa kebocoran-kebocoran gas sebelum memulai penyalaan.

- Perhatikan peletakan dan posisi pembakar (welding torch) terhadap lingkungan kerja dan benda kerja.

- Biasakan bekerja dengan bersih dan rapi, tempat kerja yang berantakan akan berpotensi menimbulkan kecelakaan.

- Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan berbahaya .

- Bertanyalah pada Instruktor/ pembimbing jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam melaksanakan pekerjaan.

- Bersihkan alat dan tempat kerja setelah selesai bekerja.

LEMBARAN KERJA

LANGKAH KERJA

- Siapkan peralatan las Tungstent inert gas dan periksa kembali  sambungan slang serta konektor arus listrik yang menghubungkan dengan benda kerja

- Periksa kembali pemasangan regulator dan atur tekanan kerja juga pekerjaan. atur tekanan aliran yang sesuai dengan tebak pelat 10 CFH (4.7 l/menit)

- Atur amper yang ada pada mesin las sekitar 120 - 140 amper

- Atur jarak 2 mm antara dua permukan yang akan disambung kemudian las catat bagian tengah dan kedua ujungnya agar supaya tidak terjadi perubahan bentuk.

- Lakukan pengelasan sesuai contoh / demonstrasi Instruktor/ pembimbing.

- Periksa hasil las dengan mengacu pada kriteria yang ditentukan.

- Apabila belum memenuhi kriteria sambung kembali pada sambungan tumpang  berikutnya sampai menghasilkan perpaduan yang sesuai dengan kriteria.

- Selesaikan pengelasan dengan prosedur yang sama

- Apabila pengelasan sudah selsai semua perlatan yang digunakan terebih dahulu dibersihkan dan dikembalikan pada tempatnya, sedangkan untuk mesin las tombol OFF dimatikan dan katup gas ditutup rapat-rapat sampai tekanan menujukan  “0”

| Aspek yang Diukur | Kriteria Penilaian | L / LT | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Labar jalur las | 5 mm, tol. +1, - 0 |  |  |
| Kelurusan jalur las | Penyimpangan maks. 5% |  |  |
| Pencairan | Bagian yang tidak mencair maks. 5% |  |  |
| Tinggi jalur las | 2 mm, tol. +1 - 0 |  |  |
| Undercut | Maks. 15% x 0,5mm |  |  |
| Overlap | Tidak terjadi overlap |  |  |
| Distorsi | 00 - 50 |  |  |
| Kebersihan | Tidak ada percikan dan terak las yang menempel pada daerah pengelasan |  |  |

L 	= Lulus 		LT 	= Tidak Lulus

Penilai,

Tugas 9

Pembuatan Sambungan T

TUJUAN

Setelah mempelajari dan berlatih membuat rigi las tanpa bahan tambah, peserta diharapkan akan mampu  :

- Menggunakan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

- Mengatur tekanan kerja pengelasan dengan gas argon pada regulator.

- Mengatur aliran gas argon

- Menajamkan elektroda

- Memasang dan mengatur jarak elektroda pada mulut pembakar

- Menyalakan busur las

- Membuat sambungan tumpang

- Memeriksa hasil pengelasan

ALAT DAN BAHAN

1. Alat  :

- Seperangkat las tungsten inert gas.

- Alat bantu pengelasan.

- Alat keselamatan kerja.

- Lembaran kerja/gambar kerja

2. Bahan  :

- Stainless steel ukuran 60 x 120 x 3 mm (1 buah)

- Stainless steel ukuran 30 x 120 x 3 mm (2 buah)

- Bahan tambah stainless steel ( = 2,4 mm

KESELAMATAN KERJA

- Gunakan elektroda yang sesuai dengan tebal bahan.

- Periksa kebocoran-kebocoran gas sebelum memulai penyalaan.

- Perhatikan peletakan dan posisi pembakar (welding torch) terhadap lingkungan kerja dan benda kerja.

- Biasakan bekerja dengan bersih dan rapi, tempat kerja yang berantakan akan berpotensi menimbulkan kecelakaan.

- Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan berbahaya .

- Bertanyalah pada Instruktor/ pembimbing jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam melaksanakan pekerjaan.

- Bersihkan alat dan tempat kerja setelah selesai bekerja.

LEMBARAN KERJA

LANGKAH KERJA

- Siapkan peralatan las Tungstent inert gas dan periksa kembali  sambungan slang serta konektor arus listrik yang menghubungkan dengan benda kerja

- Periksa kembali pemasangan regulator dan atur tekanan kerja juga pekerjaan. atur tekanan aliran yang sesuai dengan tebak pelat 10 CFH (4.7 l/menit)

- Atur amper yang ada pada mesin las sekitar 130 - 150 amper

- Atur jarak 2 mm antara dua permukan yang akan disambung kemudian las catat bagian tengah dan kedua ujungnya agar supaya tidak terjadi perubahan bentuk.

- Lakukan pengelasan sesuai contoh / demonstrasi Instruktor/ pembimbing.

- Periksa hasil las dengan mengacu pada kriteria yang ditentukan.

- Apabila belum memenuhi kriteria sambung kembali pada sambungan tumpang  berikutnya sampai menghasilkan perpaduan yang sesuai dengan kriteria.

- Selesaikan pengelasan dengan prosedur yang sama

- Apabila pengelasan sudah selsai semua perlatan yang digunakan terebih dahulu dibersihkan dan dikembalikan pada tempatnya, sedangkan untuk mesin las tombol OFF dimatikan dan katup gas ditutup rapat-rapat sampai tekanan menujukan  “0”

| Aspek yang Diukur | Kriteria Penilaian | L / LT | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Labar jalur las | 5 mm, tol. +1, - 0 |  |  |
| Kelurusan jalur las | Penyimpangan maks. 5% |  |  |
| Pencairan | Bagian yang tidak mencair maks. 5% |  |  |
| Tinggi jalur las | 2 mm, tol. +1 - 0 |  |  |
| Undercut | Maks. 15% x 0,5mm |  |  |
| Overlap | Tidak terjadi overlap |  |  |
| Distorsi | 00 – 50 |  |  |
| Kesikuan | 900 |  |  |
| Kebersihan | Tidak ada percikan dan terak las yang menempel pada daerah pengelasan |  |  |

L 	= Lulus 		LT 	= Tidak Lulus

Penilai,

Tugas 10

Pembuatan sambungan I

TUJUAN

Setelah mempelajari dan berlatih membuat rigi las tanpa bahan tambah, peserta diharapkan akan mampu  :

- Menggunakan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

- Mengatur tekanan kerja pengelasan dengan gas argon pada regulator.

- Mengatur aliran gas argon

- Menajamkan elektroda

- Memasang dan mengatur jarak elektroda pada mulut pembakar

- Menyalakan busur las

- Membuat sambungan I

- Memeriksa hasil pengelasan

ALAT DAN BAHAN

1. Alat  :

- Seperangkat las tungsten inert gas.

- Alat bantu pengelasan.

- Alat keselamatan kerja.

- Lembaran kerja/gambar kerja

2. Bahan  :

- Aluminum ukuran 80 x 120 x 3 mm (2 buah)

- Bahan tambah aluminum ( = 3 mm .

KESELAMATAN KERJA

- Gunakan elektroda yang sesuai dengan tebal bahan.

- Periksa kebocoran-kebocoran gas sebelum memulai penyalaan.

- Perhatikan peletakan dan posisi pembakar (welding torch) terhadap lingkungan kerja dan benda kerja.

- Biasakan bekerja dengan bersih dan rapi, tempat kerja yang berantakan akan berpotensi menimbulkan kecelakaan.

- Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan berbahaya .

- Bertanyalah pada Instruktor/ pembimbing jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam melaksanakan pekerjaan.

- Bersihkan alat dan tempat kerja setelah selesai bekerja.

LEMBARAN KERJA

LANGKAH KERJA

- Siapkan peralatan las Tungstent inert gas dan periksa kembali  sambungan slang serta konektor arus listrik yang menghubungkan dengan benda kerja

- Periksa kembali pemasangan regulator dan atur tekanan kerja juga pekerjaan. atur tekanan aliran yang sesuai dengan tebak pelat 20 CFH (9,43 l/menit)

- Atur amper yang ada pada mesin las sekitar 125 –160 amper

- Bersihkan permukaan benda kerja yang akan di las dan tempatkan benda tersebut kerja sesuai posisi pengelasan/ gambar kerja.

- Nyalakan.busur las dan atur jarak elektroda dengan  permukaan benda kerja ( 2 mm

- Atur sudut pembakar sekitar 75( – 85( terhadap jalur las

- Atur sudut bahan tambah sekitar 150 - 50

- Atur jarak (gap) 2 mm antara dua permukan yang akan disambung kemudian las catat seperti di dalam gambar di atas

- Lakukan pengelasan sesuai contoh / demonstrasi Instruktor/ pembimbing.

- Periksa hasil las dengan mengacu pada kriteria yang ditentukan.

| Aspek yang Diukur | Kriteria Penilaian | L / LT | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Labar jalur las | 5 mm, tol. +1, - 0 |  |  |
| Kelurusan jalur las | Penyimpangan maks. 5% |  |  |
| Pencairan | Bagian yang tidak mencair maks. 5% |  |  |
| Tinggi jalur las | 2 mm, tol. +1 - 0 |  |  |
| Undercut | Maks. 15% x 0,5mm |  |  |
| Overlap | Tidak terjadi overlap |  |  |
| Distorsi | 00 - 50 |  |  |
| Penetrasi | Maks tinggi 10 % rata dengan pemukaan bawah Min rata dengan permukaan bawah |  |  |
| Kebersihan | Tidak ada percikan dan terak las yang menempel pada daerah pengelasan |  |  |

L 	= Lulus 		LT 	= Tidak Lulus

Penilai,

Tugas 11

Pembuatan sambungan sudut luar

TUJUAN

Setelah mempelajari dan berlatih membuat rigi las tanpa bahan tambah, peserta diharapkan akan mampu  :

- Menggunakan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

- Mengatur tekanan kerja pengelasan dengan gas argon pada regulator.

- Mengatur aliran gas argon

- Menajamkan elektroda

- Memasang dan mengatur jarak elektroda pada mulut pembakar

- Menyalakan busur las

- Membuat sambungan sudut luar

- Memeriksa hasil pengelasan

ALAT DAN BAHAN

1. Alat  :

- Seperangkat las tungsten inert gas.

- Alat bantu pengelasan.

- Alat keselamatan kerja.

- Lembaran kerja/gambar kerja

2. Bahan  :

- Aluminum ukuran 40 x 120 x 3 mm (4 buah)

- Bahan tambah aluminum ( = 2,4 mm

KESELAMATAN KERJA

- Gunakan elektroda yang sesuai dengan tebal bahan.

- Periksa kebocoran-kebocoran gas sebelum memulai penyalaan.

- Perhatikan peletakan dan posisi pembakar (welding torch) terhadap lingkungan kerja dan benda kerja.

- Biasakan bekerja dengan bersih dan rapi, tempat kerja yang berantakan akan berpotensi menimbulkan kecelakaan.

- Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan berbahaya .

- Bertanyalah pada Instruktor/ pembimbing jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam melaksanakan pekerjaan.

- Bersihkan alat dan tempat kerja setelah selesai bekerja.

LEMBARAN KERJA

LANGKAH KERJA

- Siapkan peralatan las Tungstent inert gas dan periksa kembali  sambungan slang serta konektor arus listrik yang menghubungkan dengan benda kerja

- Periksa kembali pemasangan regulator dan atur tekanan kerja juga pekerjaan. atur tekanan aliran yang sesuai dengan tebak pelat 10 – 18 CFH (4.7 – 8,5 l/menit)

- Atur amper yang ada pada mesin las sekitar 75 - 110 amper

- Atur jarak 2 mm antara dua permukan yang akan disambung kemudian las catat bagian tengah dan kedua bagian ujungnya agar supaya tidak terjadi perubahan bentuk

- Lakukan pengelasan sesuai contoh / demonstrasi Instruktor/ pembimbing.

- Periksa hasil las dengan mengacu pada kriteria yang ditentukan.

- Apabila belum memenuhi kriteria, sambung kembali jalur berikutnya sampai menghasilkan penetrasi yang baik.

- Selesaikan pengelasan dengan prosedur yang sama

- Apabila pengelasan sudah selsai semua perlatan yang digunakan terebih dahulu dibersihkan dan dikembalikan pada tempatnya, sedangkan untuk mesin las tombol OFF dimatikan dan katup gas ditutup rapat-rapat sampai tekanan menujukan  “0”

| Aspek yang Diukur | Kriteria Penilaian | L / LT | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Labar jalur las | 5 mm, tol. +1, - 0 |  |  |
| Kelurusan jalur las | Penyimpangan maks. 5% |  |  |
| Pencairan | Bagian yang tidak mencair maks. 5% |  |  |
| Tinggi jalur las | 2 mm, tol. +1 - 0 |  |  |
| Undercut | Maks. 15% x 0,5mm |  |  |
| Overlap | Tidak terjadi overlap |  |  |
| Distorsi | 00 - 50 |  |  |
| Penetrasi | Maks. rata dengan pemukaan bawah |  |  |
| Kesikuan | 900 |  |  |
| Kebersihan | Tidak ada percikan dan terak las yang menempel pada daerah pengelasan |  |  |

L 	= Lulus 		LT 	= Tidak Lulus

Penilai,

Tugas 12

Pembuatan Sambungan Tumpang

TUJUAN

Setelah mempelajari dan berlatih membuat rigi las tanpa bahan tambah, peserta diharapkan akan mampu  :

- Menggunakan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

- Mengatur tekanan kerja pengelasan dengan gas argon pada regulator.

- Mengatur aliran gas argon

- Menajamkan elektroda

- Memasang dan mengatur jarak elektroda pada mulut pembakar

- Menyalakan busur las

- Membuat sambungan tumpang

- Memeriksa hasil pengelasan

ALAT DAN BAHAN

1. Alat  :

- Seperangkat las tungsten inert gas.

- Alat bantu pengelasan.

- Alat keselamatan kerja.

- Lembaran kerja/gambar kerja

2. Bahan  :

- Aluminum ukuran 60 x 120 x 3 mm (2 buah)

- Bahan tambah aluminum ( = 2,4 mm

KESELAMATAN KERJA

- Gunakan elektroda yang sesuai dengan tebal bahan.

- Periksa kebocoran-kebocoran gas sebelum memulai penyalaan.

- Perhatikan peletakan dan posisi pembakar (welding torch) terhadap lingkungan kerja dan benda kerja.

- Biasakan bekerja dengan bersih dan rapi, tempat kerja yang berantakan akan berpotensi menimbulkan kecelakaan.

- Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan berbahaya .

- Bertanyalah pada Instruktor/ pembimbing jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam melaksanakan pekerjaan.

- Bersihkan alat dan tempat kerja setelah selesai bekerja.

LEMBARAN KERJA

LANGKAH KERJA

- Siapkan peralatan las Tungstent inert gas dan periksa kembali  sambungan slang serta konektor arus listrik yang menghubungkan dengan benda kerja

- Periksa kembali pemasangan regulator dan atur tekanan kerja juga pekerjaan. atur tekanan aliran yang sesuai dengan tebal pelat 20 cfh (9,43 l/menit)

- Atur amper yang ada pada mesin las sekitar 125 – 160 amper

- Atur jarak 2 mm antara dua permukan yang akan disambung kemudian las catat bagian tengah dan kedua ujungnya agar supaya tidak terjadi perubahan bentuk.

- Lakukan pengelasan sesuai contoh / demonstrasi Instruktor/ pembimbing.

- Periksa hasil las dengan mengacu pada kriteria yang ditentukan.

- Apabila belum memenuhi kriteria sambung kembali pada sambungan tumpang  berikutnya sampai menghasilkan perpaduan yang sesuai dengan kriteria.

- Selesaikan pengelasan dengan prosedur yang sama

- Apabila pengelasan sudah selsai semua perlatan yang digunakan terebih dahulu dibersihkan dan dikembalikan pada tempatnya, sedangkan untuk mesin las tombol OFF dimatikan dan katup gas ditutup rapat-rapat sampai tekanan menujukan  “0”

| Aspek yang Diukur | Kriteria Penilaian | L / LT | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Labar jalur las | 5 mm, tol. +1, - 0 |  |  |
| Kelurusan jalur las | Penyimpangan maks. 5% |  |  |
| Pencairan | Bagian yang tidak mencair maks. 5% |  |  |
| Tinggi jalur las | 2 mm, tol. +1 - 0 |  |  |
| Undercut | Maks. 15% x 0,5mm |  |  |
| Overlap | Tidak terjadi overlap |  |  |
| Distorsi | 00 - 50 |  |  |
| Kebersihan | Tidak ada percikan dan terak las yang menempel pada daerah pengelasan |  |  |

L 	= Lulus 		LT 	= Tidak Lulus

Penilai,

Tugas 13

Pembuatan Sambungan T

TUJUAN

Setelah mempelajari dan berlatih membuat rigi las tanpa bahan tambah, peserta diharapkan akan mampu  :

- Menggunakan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

- Mengatur tekanan kerja pengelasan dengan gas argon pada regulator.

- Mengatur aliran gas argon

- Menajamkan elektroda

- Memasang dan mengatur jarak elektroda pada mulut pembakar

- Menyalakan busur las

- Membuat sambungan T

- Memeriksa hasil pengelasan

ALAT DAN BAHAN

1. Alat  :

- Seperangkat las tungsten inert gas.

- Alat bantu pengelasan.

- Alat keselamatan kerja.

- Lembaran kerja/gambar kerja

2. Bahan  :

- Aluminum ukuran 60 x 120 x 3 mm (1 buah)

- Aluminum ukuran 30 x 120 x 3 mm (2 buah)

- Bahan tambah aluminum ( = 2,4 mm

KESELAMATAN KERJA

- Gunakan elektroda yang sesuai dengan tebal bahan.

- Periksa kebocoran-kebocoran gas sebelum memulai penyalaan.

- Perhatikan peletakan dan posisi pembakar (welding torch) terhadap lingkungan kerja dan benda kerja.

- Biasakan bekerja dengan bersih dan rapi, tempat kerja yang berantakan akan berpotensi menimbulkan kecelakaan.

- Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan berbahaya .

- Bertanyalah pada Instruktor/ pembimbing jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam melaksanakan pekerjaan.

- Bersihkan alat dan tempat kerja setelah selesai bekerja.

LEMBARAN KERJA

LANGKAH KERJA

- Siapkan peralatan las Tungstent inert gas dan periksa kembali  sambungan slang serta konektor arus listrik yang menghubungkan dengan benda kerja

- Periksa kembali pemasangan regulator dan atur tekanan kerja juga pekerjaan. atur tekanan aliran yang sesuai dengan tebak pelat 20 cfh (9,43 l/menit)

- Atur amper yang ada pada mesin las sekitar 125 – 160 amper

- Atur jarak 2 mm antara dua permukan yang akan disambung kemudian las catat bagian tengah dan kedua ujungnya agar supaya tidak terjadi perubahan bentuk.

- Lakukan pengelasan sesuai contoh / demonstrasi Instruktor/ pembimbing.

- Periksa hasil las dengan mengacu pada kriteria yang ditentukan.

- Apabila belum memenuhi kriteria sambung kembali pada sambungan tumpang  berikutnya sampai menghasilkan perpaduan yang sesuai dengan kriteria.

- Selesaikan pengelasan dengan prosedur yang sama

- Apabila pengelasan sudah selsai semua perlatan yang digunakan terebih dahulu dibersihkan dan dikembalikan pada tempatnya, sedangkan untuk mesin las tombol OFF dimatikan dan katup gas ditutup rapat-rapat sampai tekanan menujukan  “0”

| Aspek yang Diukur | Kriteria Penilaian | L / LT | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Labar jalur las | 5 mm, tol. +1, - 0 |  |  |
| Kelurusan jalur las | Penyimpangan maks. 5% |  |  |
| Pencairan | Bagian yang tidak mencair maks. 5% |  |  |
| Tinggi jalur las | 2 mm, tol. +1 - 0 |  |  |
| Undercut | Maks. 15% x 0,5mm |  |  |
| Overlap | Tidak terjadi overlap |  |  |
| Distorsi | 00 – 50 |  |  |
| Kesikuan | 900 |  |  |
| Kebersihan | Tidak ada percikan dan terak las yang menempel pada daerah pengelasan |  |  |

L 	= Lulus 		LT 	= Tidak Lulus

Penilai,

OHT 1

### Transparansi

Pengertian pengelasan dengan T I G

T artinya singkatan dari Tungsten

Tungsten merupakan logam penghantar listrik yang baik, maka banyak digunakan sebagai elektroda yang tidak habis, fungsinya hanya sebagai penghantar listrik yang akan menghasilkan panas apabila saling berdekatan dengan logam lain

I artinya singkatan dari inert atau bahasa Indonesianya tidak aktip

G artinya singkatan dari gas

Gas yang digunakan gas pelindung terjadinya oksidasi dari udara terhadap cairan yang berada pada permukaan lagam yang di las

Jadi pengertian las TIG adalah :

Penyambungan logam dengan menggunakan panas melalui hantaran daya listrik elektroda tungsten terhadap logam dan dipadukan dengan bahan tambah (filer rod) dan dilindungi oleh gas yang tidak aktip (pelindung)

Atau

Disebut juga Gas Tungsten Arch Welding

OHT 2

OHT 3

Mesin las TIG

OHT 4

Sumber daya listrik pengelasan

OHT 5

Mulut pembakar (torch)

OHT 6

- Gas argon (Ar)

- Gas helium (He)

- Gas campuran helium dengan argon (75 % He, 25 %Ar).

- Gas campuran argon/helium/hydrogen.

OHT 7

Regulator dan flowmeter

OHT 8

Jenis Elektroda

| Paduan (alloy) | Kode warna | Penggunaan |
| --- | --- | --- |
| Pure tungsten 1 % thoriated tungsten 2 % thiroated tungsten Zirconium alloyed tungsten Throium striped tungsten | Green Yellow Red Brown Blue | AC welding, DCRP DCSP welding DCSP welding AC welding AC welding |

OHT 9

Keuntungan masing masing jenis elektroda

Pure tungsten

- Harganya murah

- Nyala busur stabil dengan menggunakan gas argon maupun helium

- Dalam proses pengelasan dapat menggunakan dengan sistem DCRP

1 % dan 2 % thoriated tungsten

- Saat penyalaan awal sangat baik

- Menimbulkan kapasitas arus listrik yang kuat

- Menambah emisi electron pada elektroda maka pada diameter elektroda yang kecil masih bisa dipakai.

Zirconium

- Mempunyai tahanan yang tinggi apabila terjadi kotiminasi dalam pengelasan

- Dengan menggunakan AC akan memberikan awal penyalaan yang baik

Thorium Striped Tungsten

- Sangat baik bila menggunakan  AC

- Awal penyalaan busur lebih cepat

OHT 10

Tabel Penggunaan Elektroda Tungsten

Tabel penggunaan electroda tungsten untuk mengelas baja karbon

| Electroda diameter (in) | Tebal pelat yang di las (mm) | DCSP (amp) | Diameter bahan tambah (mm) | Kecepatan pengelasan (ipm) | Aliran gas argon (Cfh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 0,50 1 1,60 2,40 3,2 | 0,25- 0,30 0,31- 0,50 0,50-0,8 0,90 – 1,5 1,6 – 3,20 3,2 | 15 5 - 20 15 - 80 100 – 140 140 –170 150 - 200 | 0,5 0,5 1 1,6 2,4 3,2 | 12 - 18 12 - 18 12 - 18 12 - 18 12 – 18 10 – 12 | 8 – 10 8 – 10 8 – 10 8 – 10 8 – 10 8 – 10 |

Tabel penggunaan elektroda tungsten untuk mengelas aluminum

| Tebal pelat (mm) | Jenis sambungan | Alternating Current (amp) | Diameter elektroda (mm) | Aliran gas Argon (cfh) | Diameter bahan tambah (mm) | Jumlah jalur las |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 3,2 6,35 9,53 12,52 25,4 | Sambungan I Sambungan I Sambungan V Sambungan V Sambungan V Sambungan V | 70 – 100 125 – 160 225 – 275 325 – 400 375 – 450 500 - 600 | 1,6 2,4 4 6,35 6,35 8 – 9,5 | 20 20 30 35 35 35 - 45 | 2,4 3.2 4,75 6,35 6,35 6,35 – 9,53 | 1 1 2 2 3 8 - 10 |

Penggunaan elektroda pada pengelasan Stainless steel

| Tebal pelat (mm) | Jenis sambungan | Current,DCSP (amp) | Diameter elektroda (mm) | Aliran gas Argon (cfh) | Diameter bahan tambah (mm) | Arc Speed (ipm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 1,6 2,38 2,38 3,18 3,18 4,76 4,76 | Sambungan I Sambungan T Sambungan I Sambungan T Samb sudut Samb tumpang Samb sudut Samb tumpang | 80 – 100 90 – 110 100 – 120 110 – 130 120 – 140 130 – 150 200 – 250 225 - 275 | 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,38 2,38 | 10 10 10 10 10 10 15 15 | 1,6 1,6 1.6 1,6 2,38 2,38 3,18 3,18 | 12 10 12 10 12 10 10 8 |

OHT 11

Ukuran Ujung Elektroda

OHT 12

Teknik membersihkan permukaan yang akan di las

Cara manual

Dengan mengunakan :

- Sikat baja

- Sikat logam wool

- ampelas

Cara mekanik

Dengan menggunakan :

- Mesin sikat baja

Cara kimia

Dengan menggunakan

- Trichlorethylene

- Perchlorehylene

:

OHT 13

Sistem saluran daya, gas dan air pendingin

Pada pengelasan TIG

OHT 14

Petunjuk umum pengelasan

- Perhatikan dan pakai alat keselamatan kerja selama dalam ruangan las

- Periksa sistem pengkabelan arus daya pada sistem pengelasan

- Periksa sistem sambungan/konektor yang ada pada pengelasan

- Periksa kefleksibelan selang gas, kabel daya, selang air pendingin.

- Periksa semua tombol yang ada pada mesin las.

- Periksa saluran katup botol gas dan bersihkan apabila kotor

- Sesuaikan ukuran nosel denganukuran ulir mulut pembakar (torch)

- Sesuaikan jenis, ukuran elektroda yang digunakan dengan tebal pelat dan runcingkan ujung elektroda atau sesuaikan dengan jenis arus daya, gas danjenis logam yang di las

- Atur tekanan aliran gas pelindung untuk pengelasan dan sesuaikan dengan tebal pelat

- Periksa sistem saluran air pendingin

- Periksa crater eleminator kontrol apabila menggunakan sistem instalasi

- Memberi peringatan pada orang yang berada pada daerah pengelasan, tentang bahayanya dalam pengelasan

- Nyalakan busur las sesuai dengan petunjuk

- Pertahankan jarak ujung elektroda dengan pelat yang dilas, apabila nyala busur las tidak terputus-putus

- Ikuti prosedur akhir pekerjaan las

  - Tekan atau putar tombol “OFF”

  - Tutup katup silinder argon.

  - Putar turn off air pendingin (bila digunakan)

  - Putar switch off daya yang ada pada sumber daya (panel) juga kelengkapan yang menaikan frequency.

  - Lepaskan elektroda tungsten dari torch dan simpan pada tempat yang telah ditentukan.

  - Tempatkan torch pada tempat yang telah disediakan .

  - Perlatan lainya dan bahan tambah dibersihkan dan dikembalikan pada tempatnya

# Bab 5    CARA Menilai Unit Ini

### Apa yang Dimaksud dengan Penilaian ?

Penilaian adalah proses pengumpulan bukti-bukti hasil ujian/pekerjaan dan pemberian nilai  atas kemajuan peserta pelatihan dalam mencapai kriteria unjuk kerja seperti yang  dimaksud dalam Standard Kompetensi. Bila pada nilai yang ditetapkan telah tercapai ( sesuai dengan kriteria ), maka dinyatakan bahwa kompetensi sudah dicapai . Penilaian lebih untuk mengidentifikasi pencapaian dan penguasaan kompetensi peserta pelatihan dari pada hanya untuk membandingkan prestasi peserta terhadap peserta lain.

### Apa yang Dimaksud dengan Kompeten?

Tanyakan pada diri Anda sendiri : “Kemampuan kerja apa yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta pelatihan”?

Jawaban terhadap pertanyaan ini akan mengatakan kepada Anda tentang apa yang kita maksud dengan kata “kompeten”. Untuk menjadi kompeten dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan keterampilan berarti bahwa orang tersebut harus mampu untuk :

menampilkan keterampitan pada level (tingkat) yang dapat diterima

mengorganisikan tugas-tugas yang dibutuhkan.

merespon dan bereaksi secara layak bila sesuatu salah

memenuhi suatu peranan dalam  sesuatu rangkaian tugas-tugas pada pekerjaan

mentransfer/mengimplementasikan keterampilan dan pengetahuan pada situasi baru.

Bila Anda menilai kompetensi ini Anda harus mempertimbangkan seluruh issue-issue di atas untuk mencerminkan sifat kerja yang nyata .

### Pengakuan Kompetensi yang Dimiliki

Prinsip penilaian terpadu memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang ada tanpa memandang dari mana kompetensi tersebut diperoleh. Penilai mengakui bahwa individu-individu dapat mencapai kompetensi dalam berbagai cara:

kualifikasi terdahulu

belajar secara informal.

Pengakuan terhadap kompetensi yang ada dengan mengumpulkan bukti-bukti kemampuan  untuk dinilai apakah seseorang telah memenuhi standar kompetensi, baik memenuhi standar kompetensi untuk suatu pekerjaan maupun untuk kualifikasi formal.

### Kualifikasi Penilai

Dalam kondisi Iingkungan kerja, seorang peniIai industri yang diakui akan menentukan apakah seorang pekerja mampu melakukan tugas yang terdapat dalam unit kompetensi ini . Untuk menilai unit ini mungkin Anda akan memilih metode yang ditawarkan dalam pedoman ini, atau mengembangkan metode Anda sendiri untuk melakukan penilaian. Para penilai harus memperhatikan petunjuk penilaian dalam standar kompetensi sebelum memutuskan metode penilaian yang akan dipakai.

### Ujian yang Disarankan

Umum

Unit Kompetensi ini, secara umum mengikuti format berikut:

(a)	Menampilkan pokok keterampilan dan pengetahuan untuk setiap sub-kompetensi/kriteria unjuk kerja.

(b)	Berhubungan dengan sesi praktik atau tugas untuk memperkuat teori atau mempersiapkan praktik dalam suatu keterampilan.

Hal ini penting sekali, di mana peserta dinilai (penilaian formatif) pada setiap elemen kompetensi. Mereka tidak boleh melanjutkan unit berikutnya sebelum mereka benar-benar menguasai (kompeten)  pada materi yang sedang dilatihkan .

Sebagai patokan disini seharusnya paling sedikit satu penilaian tugas untuk pengetahuan pokok  pada setiap elemen kompetensi. Setiap sesi praktik atau tugas seharusnya dinilai secara individu untuk tiap Sub-Kompetensi. Sesi praktik seharusnya diulang sampai tingkat penguasaan yang disyaratkan dari sub kompetansi dicapai.

Tes pengetahuan pokok biasanya digunakan tes obyektif. Sebagai contoh, pilihan ganda, komparasi, mengisi/melengkapi kalimat. Tes essay dapat juga digunakan dengan soal-soal atau pertanyaan yang relevan dengan unit ini.

Penilaian untuk unit ini, berdasar pada dua hal yaitu:

pengetahuan dan keterampilan pokok

hubungan dengan keterampilan praktik.

Untuk penilaian unit “Las Tungsten Inert Gas “ disarankan hal-hal sebagai berikut  ::

Penilaian Pengetahuan Pokok

Penilaian Teori

###### Sub-Kompetensi 1  : Peralatan las TIG

Tes berdasarkan pada soal-soal berikut :

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara singkat dan jelas  !

Pilihlah salah satu alternatip jawaban yang paling benar dengan cara meberi tanda ( pada kotak yang berada didepan jawaban

1.Las T I G adalah

(    las yang mengunakan elektroda yang habis

(    las yang menggunakan gas pelindung dan elektroda sebagai media panas busur

(    las yang menggunakan gas pelindung dan elektroda menjadi cairan logam

(    las yang mengunakan gas sebagai pemanas pada logam

2.Fungsi unit pendingin dalam pengelasan TIG adalah

(   sebagai pendingin mesin las

(   sebagai pendingin gas argon

(   sebagai pendingin tungsten dalam torch

(   sebagai pendingin torch

3. Alat perubahan sirkit sumber daya pada pesawat las adalah

(   amplifier

(   regulator

(   rectifier

(   transformer

4.Fungsi mulut pembakar (torch) adalah

(   menyuplai air pendinginan mesin las

(   menyuplai arus listrik terhadap tungsten

(   sebagai alat pembentuk busur las

(   sebagai alat pendingin

5 Pengaturan arus listrikdengan cara memutar tombol

(   process switch

(   current control

(   current range switch

(   stop/start switch

###### Sub-Kompetensi 2  :Prinsip-prinsip operasional

Tes berdasarkan pada soal-soal berikut :

Jawablah ( kerjakan ) soal-soal berikut secara singkat dan jelas  !

6.Untuk pengelasan aluminum, magnesium paduan aluminium dengan bronze dengan menggunakan sistem pengelasan TIG maka dipergunakan jenis arus :

(   alternating Current (AC)

(   direct urrent (DC)

(   alternating Current High Frequency (ACHF)

(   direct current positip

7.Fungsi polarity di dalam pengaturan arus searah (DC) pada pengelasan adalah untuk menentukan :

(   panas yang masuk dan penetrasi penegelasan

(   panjang dan lebar pengelasan

(   kedalaman dan pengelasan

(   rambatan panas dan dalam pengelasan

8.Untuk pengelasan pelat baja lunak dengan tebal 2mm, maka pengaturan :

(   arus yang digunakan 150 amp, ( elektroda 2,4 mm, tekanan aliran argon 8 sd 10 cfh

(   arus yang digunakan 80  amp, ( elektroda 1,0 mm, tekanan aliran argon 8 sd 10 cfh

(   arus yang digunakan 200  amp, ( elektroda 0,5 mm, tekanan aliran argon 8 sd 10 cfh

(   arus yang digunakan 50  amp, ( elektroda 0,5 mm, tekanan aliran argon 15 sd 20 cfh

9.Keuntungan penggunaan elektroda yang harganya murah , bisa menggunakan gas argon atau helium dan penyalaan busur stabil, juga bisa menggunakan pengelasan dengan DCRP adalah jenis elektroda :

(   Pure tungsten

(   1 % atau 2 % thoriated tungsten

(   zirconium alloyed tungsten

(   thoriumstriped tungsten

10.Fungsi gas argon, helium, campuran helium dengan argon yang digunakandigunakan pada pengelasan TIG adalah :

(   sebagai bahan bakar penyalaan busur

(   sebagai gas pencampur cairan logam

(   sebagai gas pelindung pencairan logam

(   sebagai gas pendingin pada pengelasan

###### Sub-Kompetensi 3  :Prosedur Pengelasan pada posisi bawah tangan (flat position)

Tes berdasarkan pada soal-soal berikut :

Jawablah ( kerjakan ) soal-soal berikut secara singkat dan jelas  !

IIsilah dengan singkat dan jelas pertanyaan dibawah ini

1.Bagaimanakah langkah-langkah dalam mempersiapkan bahan yang akan dilas agar supaya hasil dari pengelasan sesuai dengan standar

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Gambarkanlah gerakan mulut pembakar (torch) dan gerakan bahan tambah

3.Tentukan sudut torch dan sudut bahan tambah

4.Tentukan tahapan pengelasan catat (tack weld) pada gambar di bawah ini

5.Berilah tanda arah pembukaan katup pada botol gas pada gambar ini dan jelaskan bagaimana cara memilih bahwa gas tersebut gas argon

6.Coba tuliskan langkah-langkah persiapan pengelasan pelat baja karbon dengan tebal 2mm

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………..……………………………..

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

Penilaian Keterampilan Pokok

Penilaian Praktik

###### Meliputi Tugas 1 s.d. 13

Setiap pelaksanaan praktik hendaknya dinilai secara individual dan bila kriteria minimum yang ditetapkan belum tercapai, maka peserta pelatihan harus mengulang seluruh tes atau komponen tes yang belum tercapai tersebut, sehingga tingkat penguasaan suatu pengetahuan dan keterampilan dapat terpenuhi.

Bila melaksanakan penilaian praktik hal-hal berikut perlu dipertimbangkan :

- Pemilihan komponen-komponen harus memenuhi keseluruhan kompetensi yang hendak dicapai.

- Dalam mempersiapkan peralatan , alat- alat bantu dan sebagainya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan SOP.

- Tingkat disiplin dalam mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan.

- Langkah kerja yang benar.

- Kriteria unjuk kerja yang ditetapkan harus mengacu pada standar yang jelas atau WPS ( Welding Procedure Specification ).

- Penyelesaian seluruh tugas.

- Menginterpretasikan hasil kerja dengan benar .

- Apabila bekerja dalam satu tim (kelompok) pastikan bahwa setiap anggota telah memberikan kontribusi yang seimbang.

Pertanyaan-pertanyaan lisan dapat digunakan untuk melakukan tes secara individu dari setiap anggota kelompok atau untuk penekanan-penekanan terhadap bagian-bagian yang penting

Ringkasan Penilaian Pokok-pokok Pengetahuan dan Keterampilan

Gunakan tugas-tugas ini untuk menetapkan apakah peserta pelatihan telah menguasai pokok-pokok pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

| Pokok-pokok Pengetahuan dan Keterampilan | Tugas-tugas Penilaian | Ya | Tidak | Perlu Latihan Lanjutan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Mengidentifikasi peralatan Pengelasan Tungsten InertGas | Macam-macam Peralatan pengelasan Tungsten Inert Gas didaftar . Fungsi dari setiap bagian kelengkapan GTAW dilapangan yang diidentifikasi dan ditetapkan Mengatur prosedur pengelasan GTAW berdasarkan urutan |  |  |  |
| 2 Menggambarkan secara garis besar tentang prinsip pengelasan dengan GTAW | . Jenis dan besaran aliran lisrik yang tepat untuk menyeleksi kesalahan dalam pelaksanaan Jenis elektroda diperiksa dan dipilih Persiapan elektroda dilakukan Keuntungan gas pelindung yang digunakan untuk pengelasan tungsten inert gas (GTAW) didaftar Bahaya dalam pengelasan tungsten iner gas didaftar |  |  |  |
| 3. Mengidentafikasi prosedur pengelasan dalam posisi bawah tangan | . Teknik memempersiapkan bahan.dilakukan . Metoda dan urutan pengelasan pada posisi bawah tangan dijelaskan |  |  |  |
| 4 Pelaksanaan penyambungan dengan butt dan fillet pada posisi bawah tangan dalam baja karbon, stainless steel dan lembar alumunium ( tebal1- 3 mm) | . Tindakan pencegahan keselamatan kerja diobservasi Mengatur mesin las juga periksa.kelengkapannya sesuai Gabungkan bahan/luruskan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dengan lingkungan tempat kerja Gabungkan bahan/luruskan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan Bersihkan permukaan hasil pengelasan sesuai dengan standar prosedur operasional |  |  |  |

| Checklist yang Disarankan Bagi Penilai |
| --- |
| Modul : Las TIG . |
| Nama Peserta : Nama Penilai : |
| Apakah telah memberikan bukti-bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa peserta dapat : | ( | Catatan |
| Menjelaskan dan melakukan pengidentifikasian peralatan las TIG - Mesin las TIG - Unit pendingin - Penghubung dari sirkit kedua - Mulut pembakar - Pengaturan arus listrik I | …. …. …. …. …. |  |
| Menjelaskan dan menunjukan prinsip-prinsip operasional: - Menyeleksi jenis aliran listrik - polarity - Pengaturan mesin las - Elektroda tungsten - Gas pelindung | …. …. …. …. …. |  |
| Menjelaskan dan menerapkan prosedur pengelasan posisi bawah tangan : - Persiapan bahan - Metoda pengelasan (arah, posisi mulut pembakar, gerakan dan lain-lain) -Urutan pengelasan | …. …. …. |  |
| Jalur las tanpa dan pakai bahan tambah pengelasan pada baja karbon posisi bawah tangan dengan tebal pelat 1 – 3mm : - metode dan teknik persiapan bahan - penempatan bahan dan posisi elektroda - arah dan gerakan elektroda. - hasil lasan tidak terjadi penetrasi kebagian bawah | …. …. …. ….. |  |
| Menerapkan pengelasan pada posisi di bawah tangan pada stainless steel, alumunium,yakni : - Sambungan I ( Square joint) - Sambungan sudut luar (1 F) - Sambungan tumpang (1 F - Sambungan T (1 F) | …. …. …. …. |  |

### Lembar Penilaian

Unit : BSDC 0710 / Las TIG

Nama Perserta Pelatihan	:  ……………………………………

Nama Penilai			:  ………….………………..……….

Peserta Dinilai :				Kompeten 				(

Kompetensi yang Dicapai 		(

Umpan balik untuk Peserta:

Tanda tangan

| Peserta sudah diberitahu tentang hasil penilaian dan alasan-alasan mengambil keputusan | Tanda tangan Penilai: Tanggal: |
| --- | --- |
| Saya sudah diberitahu tentang hasil penilaian dan alasan mengambil keputusan tersebut. | Tanda tangan Peserta Pelatihan: Tanggal: |

# Text boxes

Saluran argon

Pembuangan air

Soket

Fuse

Kabel las

Regulator

Katup pengatur

Ekonomiser gas dan air

Iinput daya

Kran air

Selang penghubung ke mulut pembkar yang berisi saluran arus listrik,gas.air yang masuk dan keluar

Kabel remot kontrol yang dihubungkan pada tombol dikaki atau di mulut pembakar

Transformer atau rectifier,HF unit, pengontrol gas dan air

Flowmeter

ekonomiser

Penutup elektroda

Ujung elektroda untuk pengelasan dengan AC

D =  diameter elektroda

Ujung elektroda untuk pengelasan dengan DC

L = 2 – 2,5 x Diameter elektroda

Flowmeter

Regulator

Regulator

Flowmeter

Kondisi pengelasan

Sumber daya pengelasan dengan d c

Sirkit pengelasan dcrp

Sumber daya pengelasan dengan d c

Kondisi pengelasan

Tombol rata-rata

Penghubung saluran gas dan air masuk

Gabungan saluran air dan kabel las

Pengatur arus

Tombol proses

Tombol H F

Tombol stop/star

Sirkit pengelasan dcsp

Kondisi pengelasan

Sirkit pengelasan achf

Sumber daya pengelasan denan a c

Lubang untuk elektroda

Lubang pengabut

Ulir untuk nozel

Semburan aliran gas

Elektroda tungsten

Kode warna bahu botol

Kode warna jenis gas

Tombol stop/star

Nosel keramik

Pengarah gas

Di dalam ada ulir

Saluran gas argon

Gabungan saluran air dan kabel las

Saluran air masuk

Ujung elektroda untuk pengelasan dengan AC

L = 1 x diameter elektroda

Ujung elektroda untuk pengelasan dengan DC

L = 2 – 2,5 x Diameter elektroda

750 – 850

Saluran air yang keluar dan kabel gas

Saluran air yang masuk

Elektroda tungsten

Nozel

Nosel keramik

Nosel transparant

Mulut pembakar busur tungsten

Konektor pemasukan aliran gas dan air

Pengaturan gas

Tombol rata-rata

Pengatur arus

Tombol proses

Tombol H F

Pengatur arus / tombol kontrol

Pengatur gas

Polarty /switch output

Terminal output

Remot arus/soket kontrol

Soket remot kontrol kontaktor

Konektor pangeluaran air dan gas

Mulut pembakar (torch)

Pengatur arus / tombol kontrol

Pembersih gas

Pengatur gas

Polarty /switch output

Terminal output

Remot arus/soket kontrol

Soket remot kontrol kontaktor

Penghubung pangeluaran air dan gas

Lubang nosel

Ulir penguat nosel

Ruang gerak aliran gas

Elektroda tungsten

Nosel keramik

Penyearah gas

Batang ulir penguat elektroda

Gas pelindung elektroda dan cairan logam

Las catat

2

1

2

3

5

4

3

2

1

5

Elektroda tungsten

Penghubung aliran arus  (-) atau (+)

Logam yang dilas

Bahan tambah

Clem sementara

Arah pengelasan

Saluran argon

Pembuangan air

Soket

Kode warna atas/penutup

31

1

Fuse

Kabel las

Regulator

Katup pengatur air

Ekonomiser gas dan air

Saluran air masuk

Pembakar pengelasan busur tungsten

Penutup elektroda

Saluran masuk air

Garis pemotongan

Garis pemotongan

nosel

Las catat

Jenis Gas Pelindung

SISTEM PENGELASAN DENGAN TUNGSTEN INERT GAS

Elektroda tungsten

dipotongan

Saluran air keluar dan kabel

Saluran masuk gas argon

4

7

6

Garis pemotongan